# ГОСТ 26191-84. Масла, смазки и специальные жидкости [12.04.12]

Группа Б08 М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т МАСЛА, СМАЗКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ Технические условия Oils, lubricants and special fluids. Limited list and order of application ГОСТ 26191-84 МКС 75.100 ОКСТУ 0250 Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 1 марта 1984 г. № 16 дата введения установлена 01.01.81 Настоящий стандарт устанавливает ограничительный перечень смазочных масел, пластичных смазок и специальных жидкостей, допускаемых к применению в технике, и порядок их назначения. На основании настоящего стандарта заинтересованные министерства (ведомства) - разработчики техники разрабатывают отраслевые стандарты на ограничительные перечни масел, смазок и специальных жидкостей и на порядок их назначения в изготовляемую технику. Назначение и применение масел, смазок и специальных жидкостей приведено в приложении 1. Перечни марок масел, смазок и специальных жидкостей, не допускаемых к назначению во вновь разрабатываемую или модернизируемую технику, приведены в приложении 2. Стандарт не распространяется на продукцию, разрабатываемую по заказам Министерства обороны СССР, применяемую только в изделиях военной техники, а также на консервационные и технологические материалы. 1. ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАСЕЛ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 1.1. Ограничительный перечень масел и специальных жидкостей, назначаемых во вновь разрабатываемую и модернизируемую технику, приведен в табл. 1. Т а б л и ц а 1 Наименование масла и специальной жидкости Нормативно-техническая документация, по которой изготовляют масла и специальные жидкости Условное обозначение видов техники 1. Авиационные масла 1.1. Масло авиационное МС-20 ГОСТ 21743-76 1,5,12 1.2. Масло авиационное МС-20С ГОСТ 21743-76 1,5,12 1.3. Масло авиационное МС-8рк Нормативно-техническая документация (НТД) 1 1.4. Масло авиационное МС-8п То же 1 1.5. Масло синтетическое Б-3В >> 1 1.6. Масло авиационное ИПМ-10 >> 1 1.7. Масло авиационное МН-7,5у >> 1,5 1.8. Масло авиационное ВНИИНП-50-1-4ф ГОСТ 13076-86 1,5 1.9. Масло авиационное ВНИИНП-7 НТД 1 1.10. Масло шарнирное ВНИИНП-25 ГОСТ 11122-84 1 2. Моторные маcла 2.1. Масла для карбюраторных двигателей 2.1.1. Масло моторное автомобильное M-8B1 ГОСТ 10541-78 2-5 2.1.2. Масло автомобильное северное АС3п-6 (М-4з/6В1) НТД 2, 4, 5, 10 2.1.3. Масло моторное М-4з/8В (АСЗп-8) То же 2-5 2.1.4. Масло долгоработающее всесезонное М-6з/10В (ДВ-АСЗп-ЮВ) >> 2-5, 12 2.1.5. Масло моторное автомобильное для карбюраторных двигателей М-8Г1 ГОСТ 10541-78 2 2.1.6. Масло моторное автомобильное для карбюраторных двигателей М-12Г1 ГОСТ 10541-78 2 2.1.7. Масло моторное автомобильное для карбюраторных двигателей М-6p/10Г1 ГОСТ 10541-78 2 2.2. Масла для дизельных двигателей 2.2.1. Масло моторное для автотракторных дизелей М-8В2 ГОСТ 8581-78 2-5, 8, 10, 12 2.2.2. Масло моторное универсальное всесезонное рабоче-консервационное M-4з/8B2Г1рк НТД 2, 12 2.2.3. Масло моторное для автотракторных дизелей М-10В2 ГОСТ 8581-78 2-4, 8, 10, 12 2.2.4. Масло моторное М-10В2-С НТД 2, 3, 5, 12 2.2.5. Масло моторное М-14В2 То же 5, 10, 12 2.2.6. Масло моторное М-14В2З ГОСТ 23497-79 8, 12 2.2.7. Масло моторное М-20В2 ГОСТ 23497-79 8, 12 2.2.8. Масло моторное М-6Г2З (М-6ГФС) НТД 2-4 2.2.9. Масло моторное для автотракторных дизелей М-8Г2 ГОСТ 8581-78 2-4 2.2.10. Масло моторное для автотракторных дизелей М-10Г2 ГОСТ 8581-78 2-5, 12 2.2.11. Масло моторное для автотракторных дизелей М-8Г2К ГОСТ 8581-78 2-4 2.2.12. Масло моторное для автотракторных дизелей М-10Г2К ГОСТ 8581-78 2-4, 12 2.2.13. Масло моторное всесезонное для форсированных дизельных двигателей М-4з/8Г2 НТД 3,4 2.2.14. Масло моторное М-10Г2ЦС для циркуляционных систем судовых дизелей То же 5, 12 2.2.15. Масло моторное М-14Г2ЦС для циркуляционных систем судовых дизелей >> 5, 12 2.2.16. Масло моторное М-14Г2 НТД 5, 10, 12 2.2.17. Масло моторное М-16Г2С То же 10, 12 2.2.18. Масло моторное для форсированных дизельных двигателей М-20Г2 ГОСТ 12337-84 5, 10, 12 2.2.19. Масло моторное М-4з/8Д НТД 3, 4 2.2.20. Масло моторное зимнее для высокофорсированных дизельных двигателей М-8ДМ То же 2-4, 12 2.2.21. Масло моторное М-10ДМ >> 2-4, 12 2.2.22. Масло моторное М-10ДЦЛ 20 >> 5, 12 2.2.23. Масло моторное М-14ДЦЛ 20 >> 5, 12 2.2.24. Масло моторное М-14ДЦЛ 30 НТД 5, 12 2.2.25. Масло моторно-трансмиссионное МТ-4з/8ДС То же 3, 4 2.2.26. Масло моторное М-16Е-30 >> 5, 12 2.2.27. Масло моторное М-16Е-60 >> 5, 12 2.2.28. Масло моторное М-20Е-70 >> 5, 12 2.2.29. Масло моторное для судовой техники М-20В2 >> 5, 12 3. Трансмиссионные масла 3.1. Масло трансмиссионное ТСп-10 ГОСТ 23652-79 2-5,7, 8-11, 12, 15 3.2. Масло трансмиссионное ТАП-15В ГОСТ 23652-79 2-5,7, 8-11, 12, 13, 15, 20 3.3. Масло трансмиссионное ГСП- 15К ГОСТ 23652-79 2-5, 8-11, 12, 15, 16, 19, 20 3.4. Масло трансмиссионное ТАД-17И ГОСТ 23652-79 2, 4, 9, 10, 11, 16 3.5. Масло трансмиссионное ТМ5-12рк НТД 2-4 3.6. Масло трансмиссионное арктическое ТСз-9ГИП Тоже 2 3.7. Масло трансмиссионное для промышленного оборудования (нигрол) >> 7-11, 15, 19 3.8. Масло трансмиссионное ТС- 14,5 >> 7 4. Турбинные масла 4.1. Масло турбинное Тп-22С НТД 5, 6, 10, 11 4.2. Масло турбинное с присадками Тп-30 ГОСТ 9972-74 6-8, 11, 12, 15 4.3. Масло турбинное с присадками Тп-46 ГОСТ 9972-74 5, 8, 11, 12, 15 4.4. Масло для судовых газовых турбин ГОСТ 10289-79 5 5. Компрессорные масла 5.1. Масло компрессорное К-8з НТД 5, 6, 10 5.2. Масло компрессорное К-12 ГОСТ 1861-73 4,6,8, 10, 11, 14, 15,20 5.3. Масло компрессорное КС-19 ГОСТ 9243-75 4-6, 8, 10, 11, 12, 13-15, 20 5.4. Масло компрессорное К-28 НТД 5, 6, 14 5.5. Масло компрессорное КЗ-10 То же 5,6 5.6. Масло компрессорное Кп-8 >> 6 5.7. Масло компрессорное К-12В >> 10 6. Масла для компрессоров холодильных машин 6.1. Масло для холодильных машин ХФ12- 16 ГОСТ 5546-86 2, 5, 10, 11, 17, 20, 21 6.2. Масло для холодильных машин ХФ22- 24 ГОСТ 5546-86 5, 11, 17, 20, 21 6.3. Масло для холодильных машин ХА-30 ГОСТ 5546-86 5, 15, 17, 20, 21 6.4. Масло синтетическое ХС-40 НТД 5, 17, 21 6.5. Масло для холодильных машин ХФ22с-16 ГОСТ 5546-86 5, 11, 17, 20, 21 7. Электроизоляционные масла 7.1. Масло трансформаторное Т-750 ГОСТ 982-80 16 7.2. Масло трансформаторное Т- 1500 ГОСТ 982-80 16 7.3. Масло трансформаторное ТКп НТД 5, 10, 11, 16, 17, 21 7.4. Масло трансформаторное селективной очистки ГОСТ 1021-76 16 7.5. Масло трансформаторное ПТ ГОСТ 982-80 16 7.6. Масло кабельное КМ-25 НТД 16 7.7. Масло кабельное МН-4 То же 16 7.8. Масло синтетическое изоляционное ВК-21 >> 16 7.9. Масло С-220 ГОСТ 8463-76 16 7.10. Масло конденсаторное фенольной (селективной) очистки ГОСТ 5775-85 16 8. Рабочие жидкости для гидросистем 8.1. Масло для гидросистем автомобилей "А" НТД 2-5, 8 8.2. Масло гидравлическое МГЕ-10А То же 2,5,9 8.3. Рабочая жидкость ЛЗ-МГ-2 >> 1, 18 8.4. Масло гидравлическое МГЕ-4А НТД 1, 5 8.5. Масло всесезонное гидравлическое(ВМГЗ) То же 1-5,7, 8-11, 15 8.6. Масло АМГ-10 ГОСТ 6794-75 1 8.7. Масло РМ ГОСТ 15819-85 2,3,5 8.8. Масло РМЦ ГОСТ 15819-85 2,3,5 8.9. Рабочая жидкость ГЖД-14с НТД 5 8.10. Масло веретенное гидравлическое АУ ОСТ 38.01412-86 2-5, 8, 9, 10, 11, 19 8.11. Масло гидравлическое АУП НТД 2,4,5 8.12. Жидкость амортизаторная АЖ- 1 2Т ГОСТ 23008-78 2 8.13. Масло амортизаторное МГП-10 НТД 2 8.14. Масло для гидрообъемных передач МГЕ-46В (МГ-ЗОу) То же 3-5,8,9,10, 11,15,19, 20 8.15. Масло МГТ >> 2,3 8.16. Рабочая жидкость НГЖ-4 >> 1 8.17. Масло для гидросистем автомобилей "Р" >> 2-5 9. Цилиндровые масла 9.1. Масло цилиндровое легкое 11 НТД 7, 11, 14 9.2. Масло цилиндровое тяжелое 38 ГОСТ 641 1-76 4, 6, 7, 10, 14 9.3. Масло цилиндровое легкое 24 НТД 4, 7, 10, 11, 15 9.4. Масло цилиндровое тяжелое 52 ГОСТ 641 1-76 4-7, 9-11, 14 10. Вакуумные масла 10.1. Масло ВМ-1 НТД 6, 16, 18 10.2. Масло ВМ-3 НТД 6, 16, 18 10.3. Масло ВМ-5 НТД 6, 16, 18 10.4. Масло ВМ-6 НТД 6, 16, 18 11. Масла для прокатных станов 11.1. Масло для прокатных станов из сернистых нефтей ПС-28 ГОСТ 12672-77 4,7,8 11.2. Масло для прокатных станов П-40 НТД 7 11.3. Масло для тяжелонагруженных зубчатых передач прокатных станов (П-8п) То же 7 11.4. Масло для прокатных станов П-28 НТД 7 12. Индустриальные масла 12.1. Индустриальные масла общего назначения 12.1.1. Масло И-5А ГОСТ 20799-88 7, 8, 13, 18, 19, 21 12.1.2. Масло И-8А ГОСТ 20799-88 13, 18, 19, 20, 21 12.1.3. Масло И-12А ГОСТ 20799-88 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13-15, 18-21 12.1.4. Масло И-20А ГОСТ 20799-88 3, 5-11, 13, 14, 18-21 12.1.5. Масло И-30А ГОСТ 20799-88 3,4,7-11,13-15, 18-21 12.1.6. Масло И-40А ГОСТ 20799-88 3,6-11, 13-15, 19-21 12.1.7. Масло И-50А ГОСТ 20799-88 4, 6-9, 10, 11, 13-15, 19, 20 12.2. Масло для высокоскоростных механизмов 12.2.1. Масло ИГП-2 НТД 13, 21 12.2.2. Масло индустриальное ИГП-4 То же 13, 21 12.2.3. Масло индустриальное ИГП-6 >> 13, 21 12.2.4. Масло индустриальное ИГП-8 >> 13, 21 12.2.5. Масло индустриальное ИГП-14 >> 13, 21 12.3. Масло для гидравлических систем промышленного оборудования 12.3.1. Масло индустриальное ИГП- 18 НТД 7, 13, 14, 19, 21 12.3.2. Масло индустриальное ИГП-30 То же 7, 13-15, 19, 21 12.3.3. Масло индустриальное ИГП-38 >> 7, 13, 19, 21 12.3.4. Масло индустриальное ИГП-49 >> 7, 13, 19, 21 12.3.5. Масло индустриальное ИГП-72 >> 7, 13, 14, 19 12.3.6. Масло индустриальное ИГП-91 >> 7, 13, 14, 19 12.3.7. Масло индустриальное ИГП- 114 >> 7, 13, 14, 19 12.3.8. Масло гидравлическое ВНИИНП-403 ГОСТ 16728-78 7, 13-15, 19, 21 12.3.9. Масло ВНИИНП-406 НТД 7, 13, 21 12.4. Масло для гидравлических систем станочного оборудования и направляющих скольжения 12.4.1. Масло индустриальное ИГНСп-20 НТД 13, 14 12.4.2. Масло индустриальное ИГНСп-40 То же 13, 14 12.5. Масло для зубчатых передач и червячных механизмов 12.5.1. Масло ИРп-40 НТД 7, 8, 13-15, 19 12.5.2. Масло ИРп-75 То же 7, 8, 13, 14, 19 12.5.3. Масло ИРп-150 >> 7, 8, 10, 13, 14, 19 12.5.4. Масло ИСп-25 >> 7, 13, 14 12.5.5. Масло ИСп-40 >> 7, 13, 14 12.5.6. Масло ИСп-65 >> 7, 13, 14 12.5.7. Масло ИСп-110 >> 7, 13, 14 12.5.8. Масло ИГп-152 >> 7, 13, 14 12.5.9. Масло ИГп-182 >> 7, 13, 14 12.5.10. Масло ИТп-200 >> 7, 13, 14, 19 12.5.11. Масло ИТп-300 >> 7, 13, 14, 19 12.6. Масло для направляющих скольжения 12.6.1. Масло ИНСп-40 НТД 13, 21 12.6.2. Масло ИНСп-65 То же 13, 21 12.6.3. Масло ИНСп- 110 >> 13, 21 12.7. Жидкости специального назначения 12.7.1. Масло гидравлическое Гидрол-7 НТД 7 12.7.2. Масло индустриальное ИМТ-160 То же 7 12.7.3. Масло низковязкое ВИП-5 >> 16 12.7.4. Масло низковязкое ВИП- 10 >> 16 12.7.5. Масло Ипт-20 >> 14 12.7.6. Масло индустриальное ИТп-500 >> 19 12.7.7. Масло индустриальное ИЦп-20 >> 9 12.7.8. Масло индустриальное ИЦп-40 >> 9 12.7.9. Масло МА-ПЭД-8 НТД 16 12.7.10. Масло МА-ПЭД-12 То же 16 13. Масла приборные 13.1. Масло приборное МВП ГОСТ 1805-76 17, 18, 21 13.2. Масло приборное ВНИИНП-1-ЧМО ГОСТ 13374-86 18 13.3. Масло приборное ВНИИНП-6 НТД 18 13.4. Масло приборное МП-601 То же 18 13.5. Масло приборное МЗ-52 ГОСТ 21748-76 18 П р и м е ч а н и я : Перечень нормативно-технической документации, ссылки на которую даны в табл. 1, приведен в приложении 3. 1.2. Условные обозначения видов техники приведены в табл. 2. Т а б л и ц а 2 Вид техники Условное обозначение Авиационная техника 1 Автотранспортная техника 2 Тракторы и сельскохозяйственные машины; машины для лесной промышленности 3 Строительно-дорожные машины 4 Судовая техника 5 Энергетическое оборудование 6 Металлургическое оборудование 7 Горнодобывающее оборудование 8 Подъемно-транспортное оборудование 9 Тепловозы, путевые машины, электровозы 10 Изделия вагоностроения 11 Изделия дизелестроения 12 Металлорежущее оборудование 13 Кузнечно-прессовое оборудование 14 Угледобывающее оборудование 15 Электротехническое оборудование 16 Медицинское оборудование 17 Приборы, средства автоматизации и системы управления 18 Оборудование для деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и резинотехнической промышленности 19 Оборудование для животноводства 20 Оборудование для легкой, пищевой и полиграфической промышленности 21 2. ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК 2.1. Ограничительный перечень пластичных смазок, назначаемых во вновь разрабатываемую и модернизируемую технику, приведен в табл. 3. Т а б л и ц а 3 Наименование смазки Нормативно-техническая документация, по которой изготовляют смазки 1. Антифрикционные смазки 1. Кальциевые смазки 1.1.1. Солидол синтетический ГОСТ 4366-76 1.1.2. Солидол жировой ГОСТ 1033-79 1.1.3. Графитная (УСсА) ГОСТ 3333-80 1.1.4. Графитная контактная Нормативно-техническая документация (НТД) 1.1.5. Долотол НУ НТД 1.2. Комплексные кальциевые смазки 1.2.1. Униол-1 НТД 1.2.2. Униол-2 ГОСТ 23510-79 1.2.3. ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80 1.2.4. Дисперсол-1 НТД 1.2.5. Смазка для автотормозных приборов под вижного железнодорожного состава ЖТ-72 То же 1.2.6. ВНИИНП-247 >> 1.2.7. ВНИИНП-207 ГОСТ 19774-74 1.2.8. ВНИИНП-219 НТД 1.2.9. ВНИИНП-261 То же 1.2.10. Долотол АУ >> 1.3. Натриевые и натриево-кальциевые смазки 1.3.1. КСБ НТД 1.3.2. ДТ-1 То же 1.3.3. ЖК >> 1.3.4. ЖА >> 1.3.5. ЖД >> 1.3.6. ЖР >> 1.3.7. ВНИИНП-223 НТД 1.3.8. ВНИИНП-228 ОСТ 38.01438-87 1.3.9. ВНИИНП-260 ГОСТ 19832-87 1.3.10. Смазка железнодорожная ЛЗ-ЦНИИ ГОСТ 19791-74 1.4. Литиевые смазки 1.4.1. ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 1.4.2. ЭРА (ВНИИНП-268М) НТД 1.4.3. ВНИИНП-242 ГОСТ 20421-75 1.4.4. Литол-24 ГОСТ 21150-87 1.4.5. Литол-24рк НТД 1.4.6. Фиол-1 То же 1.4.7. Фиол-2 >> 1.4.8. Фиол-2М >> 1.4.9. Фиол-2у >> 1.4.10. ЛС-1п >> 1.4.11. ЛСЦ-15 >> 1.4.12. ЛИТА >> 1.4.13. Литол 459/5 >> 1.4.14. ЖРО НТД 1.4.15. Долотол Н То же 1.4.16. ЛЗ-31 ТУ 38.1011144-88 1.4.17. Зимол НТД 1.4.18. ШРУС-4 То же 1.4.19. ЛДС-1 (ЛДС-2) >> 1.4.20. БНЗ-3 >> 1.4.21. Смазка № 158 >> 1.4.22. Орион >> 1.4.23. ВНИИНП-293 >> 1.4.24. ОКБ-122-7 ГОСТ 18179-72 1.4.25. ВНИИНП-502 НТД 1.4.26. СВЭМ (ВНИИНП-288) То же 1.4.27. ВНИИНП-254 >> 1.4.28. ВНИИНП-271 >> 1.4.29. ВНИИНП-274 ГОСТ 19337-73 1.4.30. Крон 1 НТД 1.5. Бариевые смазки 1.5.1. ШРБ-4 НТД 1.5.2. МС-70 ГОСТ 9762-76 1.5.3. МУС-ЗА НТД 1.6. Алюминиевые смазки 1.6.1. АМС-3 ГОСТ 2712-75 1.6.2. ЛПИ-7 НТД 1.6.3. Ротационная ИР То же 1.6.4. МЗ >> 1.6.5. АЦ-1 >> 1.6.6. АЦ-3 >> 1.7. Органические смазки 1.7.1. ВНИИНП-210 НТД 1.7.2. ВНИИНП-235 То же 1.7.3. ВНИИНП-246 ГОСТ 18852-73 1.7.4. ВНИИНП-233 НТД 1.8. Смазки на неорганических загустителях, силикагелевые 1.8.1. ВНИИНП-275 НТД 1.8.2. ВНИИНП-282 НТД 1.8.3. ВНИИНП-248 НТД 1.8.4. ВНИИНП-279 ГОСТ 14296-78 1.8.5. ВНИИНП-280 НТД 1.8.6. Криогель То же 1.8.7. ВНИИНП-290 >> 1.8.8. ВНИИНП-299 >> 1.8.9. Графитол >> 1.8.10. Аэрол >> 1.8.11. Сиол >> 1.8.12. Силикол >> 1.8.13. БНЗ-5 >> 1.8.14. ВНИИНП-501 >> 1.9. Смазки на других неорганических загустителях 1.9.1. ВНИИНП-231 НТД 1.9.2. ВНИИНП-273 То же 1.9.3. ПФМС-4С >> 1.9.4. Лимол >> 1.9.5. ВНИИНП-232 ГОСТ 14068-79 1.9.6. ВНИИНП-225 ГОСТ 19782-74 1.10. Углеводородные смазки 1.10.1. ГОИ-54п ГОСТ 3276-89 1.10.2. МЗ-5 НТД 1.10.3. Шахтол То же 1.10.4. СТП-Л >> 1.10.5. СТП-3 >> 1.10.6. ОЗП-1 >> 1.10.7. ПН >> 2. Канатные смазки 2.1. Торсиол-35 НТД 2.2. Торсиол-35 Э То же 2.3. Канатная БОЗ >> 2.4. Торсиол-55 ГОСТ 20458-89 2.5. КФ-10 НТД 2.6. ВНИИНП-278 То же 2.7. Е-9 >> 2.8. Смазка для пропитки органических сердечников стальных канатов ГОСТ 15037-69 2.9. КФ-10Э НТД 3. Уплотнительные смазки 3.1. Литиевые смазки 3.1.1. ЛЗ-162 НТД 3.1.2. Р-416 То же 3.1.3. Р-402 >> 3.1.4. Р-113 >> 3.1.5. ЛЗ-ГАЗ-41 >> 3.1.6. ВНИИНП-294 >> 3.1.7. ВНИИНП-295 >> 3.1.8. ВНИИНП-283 >> 3.1.9. Арматол-238 >> 3.2. Углеводородные смазки 3.2.1. ЦИАТИМ-205 ГОСТ 8551-74 3.3. Смазки на других загустителях 3.3.1. Для резьбовых соединений НТД 3.3.2. ВНИИНП-298 То же 3.3.3. Для газовых кранов >> П р и м е ч а н и я : Перечень нормативно-технической документации, ссылки на которую даны в табл. 3, приведен в приложении 3. 3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ МАСЕЛ, СМАЗОК И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 3.1. Разработчики техники выбирают и назначают масла, смазки и специальные жидкости из ограничительного перечня настоящего стандарта или из ограничительных перечней, установленных отраслевыми стандартами, разработанными на основе настоящего стандарта. П р и м е ч а н и я. Министерства (ведомства) - разработчики техники, имеющие действующие отраслевые стандарты на ограничительные перечни масел, смазок и специальных жидкостей, пересматривают указанные стандарты в срок до 01.01.87. До пересмотра отраслевых стандартов допускается пользоваться ограничительным перечнем настоящего стандарта. 3.2. Назначение масел, смазок и специальных жидкостей и особенности их применения проверяют и уточняют в процессе испытания образцов техники. Допускается до внесения очередного изменения назначать вновь разработанные масла, смазки и специальные жидкости, не включенные в ограничительный перечень настоящего стандарта, но разрешенные к применению Государственной межведомственной комиссией по испытанию топлив, масел, смазок и специальных жидкостей при Госстандарте, в течение двух лет с момента постановки их на производство. 3.3. Основные и дублирующие марки масел, смазок и специальных жидкостей выбирают из числа марок, предусмотренных ограничительным перечнем или разрешенных к применению в соответствии с п.3.2 настоящего стандарта, на стадии разработки и согласования химмотологической карты по ГОСТ 25549-90. 3.4. Условия применения смазок в узлах техники определяют в ведомости применения смазок на стадиях технического проекта и постановки техники на производство. Форма ведомости применения смазок приведена в приложении 4. 3.5. Выполнение требований по унификации смазочных материалов в целом по изделию (комплексу), включая его элементы, обеспечивает его разработчик. 3.6. Для вспомогательных механизмов, как правило, назначают масло и специальную жидкость той же марки, которую применяют в основном механизме данного изделия. 3.7. При назначении смазочных материалов в технику северного и тропического исполнения учитывают требования ГОСТ 15156-84. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МАСЕЛ, СМАЗОК И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 1. 1. Область применения масел и специальных жидкостей Марка масла и специальной жидкости Область применения 1.1. МС-20 1.2. МС-20С Поршневые двигатели винтомоторных самолетов и вертолетов, турбовинтовые двигатели (применяют в составе маслосмесей), шарниры винтов, редукторы и другие узлы вертолетов. Регуляторы частоты вращения дизелей с автономными маслосистемами и картеры газомотокомпрессоров (МС-20) 1.3. МС-8рк 1.4. МС-8п 1.5. Б-ЗВ 1.6. ИПМ-10 1.7. МН-7,5у 1.8. ВНИИНП-50-1-4Ф 1.9. ВНИИНП-7 Турбореактивные и турбовинтовые двигатели самолетов, газотурбинные двигатели вертолетов, изделий наземной техники, редукторы вертолетов, судовых газотурбинных установок и т. д. 1.10. ВНИИНП-25 Шарниры винтов вертолетов 2.1.1. M-8B1 Среднефорсированные карбюраторные двигатели автомобилей, строительно-дорожных и др. машин, работающие на бензине марки А-76; средне-форсированные автотракторные дизели при эксплуатации в зимних условиях 2.1.2. АСЗп-6 (М-4з/6В1) Среднефорсированные автомобильные карбюраторные двигатели, работающие на бензине марки А-76 в северных условиях при температуре холодного пуска до минус 35 °С 2.1.3. М-4з/8В (АСЗп-8) 2.1.4. М-6з/10В (ДВ-АСЗп-10В) Всесезонные (в условиях умеренного климата) масла для автомобильных карбюраторных двигателей среднего уровня форсирования, работающих на бензине марки А-76, а также дизелей. Масло М-6з/10В можно использовать в качестве всесезонного сорта для автомобильных и тракторных дизелей среднего уровня форсирования без наддува с увеличенными пробегами до замены 2.1.5. М-8Г1 2.1.6. М-12Г1 2.1.7. М-6з/10Г1 Высокофорсированные карбюраторные двигатели автомобилей, работающие на бензине марки АИ-93, в тяжелых эксплуатационных условиях 2.2.1. М-8В2 2.2.3. 10В2 Автотракторные дизели среднего уровня форсирования без наддува, дизель-генераторы, насосные агрегаты 2.2.2. М-4з/8В2Г1рк Высокофорсированные карбюраторные и средне-форсированные дизельные двигатели автомобилей в период эксплуатации и длительного хранения 2.2.4. М-10В2-С Циркуляционные системы смазки судовых трон-ковых и крейцкопфных дизелей при работе на топливе с массовой долей серы до 0,5 %; дизели автотракторного типа без наддува при работе в летних условиях 2.2.5. М-14В2 Циркуляционные системы смазки двухтактных и четырехтактных среднефорсированных дизелей тепловозов судов, карьерных самосвалов, стационарных дизель-генераторов, работающих на топливе с массовой долей серы до 0,5 % 2.2.6. М-14В2З 2.2.7. М-20В2 Циркуляционные системы смазки дизелей буровой техники при эксплуатации в зимний и летний периоды 2.2.8. М-6Г2З (М-6ГФС) Высокофорсированные автотракторные дизели (без наддува) отечественных и импортных машин при работе в северных условиях 2.2.9. М-8Г2 2.2.10. М-10Г2 2.2.11. М-8Г2К 2.2.12. М-10Г2К Высокофорсированные автотракторные дизели (без наддува или с умеренным наддувом) отечественных и импортных машин при работе в зимних и летних условиях 2.2.13. М-4з/8Г2 Высокофорсированные автотракторные дизели (без наддува или с умеренным наддувом) отечественных и импортных машин при работе в северных условиях 2.2.14. М-10Г2ЦС 2.2.15. М-14Г2ЦС Циркуляционные системы высокофорсированных тронковых и крейцкопфных судовых дизелей, работающих на топливе с массовой долей серы менее 2 %; редукторы и другие механизмы машинных отделений судов, требующие применения масел с повышенной влагостойкостью 2.2.16. М-14Г2 2.2.17. М-16Г2С Современные высокофорсированные дизели тепловозов (М-16Г2С применяется в северных условиях) 2.2.18. М-20Г2 Двухтактные высокофорсированные судовые дизели большой мощности 2.2.19. М-4з/8Д Высокофорсированные автотракторные дизели (с наддувом) при работе в северных условиях 2.2.20. М-8ДМ 2.2.21. М-10ДМ Высокофорсированные автотракторные дизели (с наддувом) тяжелых тракторов, комбайнов, бульдозеров, карьерных самосвалов, автомобилей, строительных машин отечественного и зарубежного производства при эксплуатации в зимних и летних условиях 2.2.22. М-10ДЦЛ 20 2.2.23. М-14ДЦЛ 20 Современные судовые среднеоборотные тронковые дизели (с наддувом) с циркуляционной и лубрикаторной системами смазки отечественного и зарубежного производства при работе на топливе с массовой долей серы 3% 2.2.24. М-14ДЦЛ 30 Современные судовые среднеоборотные тронковые дизели (с наддувом) с циркуляционной и лубрикаторной системами смазки отечественного и зарубежного производства при работе на топливе с массовой долей серы свыше 3 % 2.2.25. МТ-4З/8ДС Высокофорсированные дизели с наддувом, трансмиссии тракторов при работе в северных условиях 2.2.26. М-16Е-30 2.2.27. М-16Е-60 2.2.28. М-20Е-70 Лубрикаторные системы смазки высокофорсированных судовых крейцкопфных дизелей, работающих на топливе с высокой массовой долей серы (М-16Е-30 - до 1,5 %, М-16Е-60 - до 2,5 %, М-20Е-70 - до 3,5 %) 2.2.29. М-20В2 Судовые высокооборотные дизели 3.1. ТСп-10 Спирально-конические, конические и цилиндрические передачи автомобилей и других машин. Зимний сорт, работоспособно при температуре до минус 45 °С 3.2. ТАП-15В 3.3. ТСП-15К Спирально-конические, конические и цилиндрические передачи автомобилей и других машин. Всесезонные для средней полосы, работоспособны при температуре до минус 30 °С. 3.4. ТАД-17И Агрегаты трансмиссий с гипоидными передачами легковых и грузовых автомобилей всех марок. Все-сезонное, работоспособно до минус 30 °С. Коробки передач и рулевых управлений легковых автомобилей 3.5. ТМ5-12рк Универсальные трансмиссионные масла для всех типов передач, включая гипоидные. Всесезонные масла для районов Севера, зимние - для районов средней полосы; работоспособны до температуры минус 45 °С. Масло ТМ5-12рк обладает рабочеконсервационными свойствами 3.6. ТСЗ-9ГИП Агрегаты трансмиссий автотранспортной техники, в том числе с гипоидными главными передачами при их эксплуатации в холодной климатической зоне до температуры минус 50 °С 3.7. Масло трансмиссионное для промышленного оборудования (нигрол) Малонагруженные зубчатые передачи, включая крупногабаритные открытые передачи промышленного оборудования, подъемно-транспортных машин и т. д. Зимнее масло работоспособно при температуре до минус 20 °С, летнее - до минус 10 °С 3.8. ТС-14,5 Узлы трения и зубчатые передачи металлургического оборудования 4.1. Тп-22С Смазочные системы и системы регулирования паровых и газовых турбин, нагнетателей, турбокомпрессоров различного назначения; редукторы и вспомогательные механизмы судов с паро- и газотурбинными установками 4.2. Тп-30 Маслонапорные установки гидравлических турбин, другие турбоагрегаты, паровые турбины, вентиляторы, дымососы 4.3. Тп-46 Механизмы судовых паротурбинных установок и другие вспомогательные механизмы с гидроприводами 4.4. Масло для судовых газовых турбин Газовые турбины судовых силовых установок 5.1. К-8з Смазывание цилиндров, клапанов, уплотнений поршневых штоков поршневых компрессоров, воздуходувок, работающих при умеренных режимах 5.2. К-12 Одно- и многоступенчатые компрессоры низкого и среднего давления (25-40 кгс/см2) при температурах от минус 25 до плюс 40 °С 5.3. КС-19 Одно- и многоступенчатые компрессоры среднего и высокого давления с перепадом давления до 100 кгс/см2. Рабочий диапазон температур от минус 10 до плюс 40 °С 5.4. К-28 Многоступенчатые поршневые и ротационные компрессоры высокого давления, в том числе для воздухоразделительных установок. Рабочий диапазон температур от плюс 5 до плюс 50 °С. 5.5. КЗ-10 Теплонапряженные поршневые компрессоры с температурой нагнетания до плюс 200 °С 5.6. Кп-8 Турбокомпрессорные машины химического и нефтехимического производства, винтовые компрессоры газоперекачивающих установок 5.7. К-12В Поршневые компрессоры локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава в зимнее время 6.1. ХФ 12-16 Холодильные машины, работающие на фреоне при температуре конденсации не выше минус 50 °С 6.2. ХФ 22-24 Одноступенчатые холодильные машины с поршневыми компрессорами, работающие на фреоне при температуре конденсации не ниже минус 50 °С 6.3. ХА-30 Компрессоры холодильных машин, работающих на аммиаке и двуокиси углерода 6.4. ХС-40 Компрессоры холодильных машин. Рабочий диапазон температур от минус 50 до плюс 150 °С 6.5. ХФ 22с-16 Одно- и двухступенчатые поршневые компрессоры, работающие на фреоне при температуре кипения до минус 70 °С 7.1. Т-750 Трансформаторы и вводы с напряжением до 750 кВ 7.2. Т-1500 Электрооборудование линий электропередач постоянного тока с напряжением до 1500 кВ 7.3. ТКп 7.4. Масло трансформаторное селективной очистки Охлаждение и изоляция электрооборудования, работающего под напряжением до 500 кВ 7.5. Масло трансформаторное ПТ Электрооборудование с напряжением 750-1800 кВ 7.6. КМ-25 Силовые кабели с пропитанной изоляцией, работающие под напряжением до 35 кВ 7.7. МН-4 Маслонаполненные кабели низкого и среднего давления, а также соединительные муфты подпитывающей аппаратуры 7.8. ВК-21 Высоковольтные кабели в трубах под высоким давлением 7.9. С-220 Заливка кабелей высокого давления 7.10. Масло конденсаторное фенольной очистки Бумажные силовые конденсаторы, в том числе конденсаторы емкостной связи и делителей напряжения 8.1. А Гидротрансформаторы и автоматические коробки перемены передач автомобилей и другой подвижной техники. Гидросистемы судовых люковых закрытий, гидравлических кранов и рулевых машин. Обеспечивает пуск до температуры минус 40 °С 8.2. МГЕ-10А Гидравлические устройства наземной (кроме мобильных кранов) и корабельной техники. Рабочий диапазон температур от минус 55 до плюс 90 °С. В закрытых системах можно кратковременно использовать при температуре плюс 110°С 8.3. ЛЗ-МГ-2 8.4. МГЕ-4А 8.6 АМГ-10 8.8 РМЦ 8.16. НГЖ-4 Гидросистемы (в основном) летательных аппаратов, эксплуатируемых в условиях низких температур. Рабочий диапазон температур: МГЕ-4А, ЛЗ-МГ-2 - от минус 65 до плюс 100 °С; РМЦ - от минус 40 до плюс 60 °С; АМГ-10 - от минус 60 до плюс 125 °С; НГЖ-4 от минус 55 до плюс 125 °С 8.5. ВМГЗ Всесезонная рабочая жидкость, для гидросистем наземной техники, эксплуатируемой в условиях Крайнего Севера на открытом воздухе при температуре от минус 50 до плюс 60 °С при длительном режиме эксплуатации 8.7. РМ Гидросистемы автоматического управления, работающие при температурах от минус 40 до плюс 55 °С 8.9. ГЖД-14с Гидросистемы и ступицы судовых винтов регулируемого шага. Рабочий диапазон температур от минус 5 до плюс 80 °С 8.10. АУ Гидросистемы различных машин и механизмов. Обеспечивает пуск при температуре до минус 30 °С, кратковременный допустимый верхний предел до плюс 65 °С, а для отдельных видов техники-до 125 °С. Оптимальный температурный режим от 50 до 60 °С 8.17. Р Гидроусилители рулевого управления грузовых автомобилей. Гидравлический привод сцепления автобусов 8.11. АУП Гидросистемы корабельной техники. Смазочный материал для агрегатов и механизмов судов, работающих при температурах от минус 30 до плюс 120 °С. Обеспечивает пуск гидросистемы без подогрева до температуры минус 35 °С. Для гидросистем других машин и механизмов заменяет масло АУ 8.12. АЖ-12Т 8.13. МГП-10 Системы амортизации легковых, грузовых автомобилей и другой техники 8.14. МГЕ-46В (МГ-30у) Гидростатические передачи (объемный гидропривод) сельскохозяйственных, строительно-дорожных и др. машин, работающих при давлении до 35 МПа, кратковременно - до 42 МПа 8.15. МГТ Гидромеханические передачи автомобилей и другой техники, работающей при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С. Допускается использование в качестве универсального трансмиссионно-гидравлического масла в тяжелых промышленных тракторах 9.1. Цилиндровое 11 Паровые машины, работающие насыщенным паром, а также тяжелонагруженные механизмы, работающие с малой скоростью 9.2. Цилиндровое 38 Поршневые паровые машины различного назначения, работающие перегретым паром при температуре до 320-350 °С 9.3. Цилиндровое 24 Цилиндры и золотники паровых машин, а также цилиндрические зубчатые передачи при высоких контактных нагрузках и малых окружных скоростях, тяжело нагруженные зубчатые передачи 9.4. Цилиндровое 52 Поршневые паровые машины различного назначения, работающие перегретым паром при температуре до 350-400 °С и выше 10.1. ВМ-1 10.3. ВМ-5 Рабочее тело в высоковакуумных пароструйных насосах, работающих при остаточном давлении: для масла ВМ-1 - от 1,33·10-7 до 1,33·10-10 МПа; для масла ВМ-5 - от 1,33·10-7 до 1,33·10-11 МПа 10.2. ВМ-3 Рабочее тело в высокопроизводительных паромасляных бустерных насосах, работающих при остаточном давлении до 1,33·10-8 МПа 10.4. ВМ-6 Смазочное масло и уплотнитель для поршневых форвакуумных насосов, работающих с остаточным давлением до 1,33·10-7 МПа 11.1. ПС-28 11.2. П-40 Редукторы тяжелых прокатных станов и других высоконагруженных механизмов 11.3. П-8п Тяжелонагруженные зубчатые передачи прокатных станов, работающих во всех климатических районах страны 11.4. П-28 Подшипники жидкостного трения прокатных станов 12.1.1. И-5А 12.1.2. И-8А Малонагруженные высокоскоростные механизмы, контрольно-измерительные приборы. Применяются также при изготовлении кож (жировании), косметических кремов, пластических смазок, жидкостей для механической обработки металлов 12.1.3. И-12А Втулки, подшипники веретен ровничных и других машин, узлов коттонных и кеттельных машин, шпиндели металлорежущих станков, работающих с частотой вращения до 5000 мин-1, направляющие бабок фильерно-расточных, фильерно-полировочных и других станков, подшипники маломощных электродвигателей с кольцевой системой смазки, рабочая жидкость в объемных гидроприводах, работающих в закрытых помещениях и на открытом воздухе, для поршневой группы аммиачных компрессоров и других видов оборудования 12.1.4. И-20А 12.1.5. И-ЗОА 12.1.6. И-40А 12.1.7. И-50А Рабочие жидкости в гидравлических системах станочного оборудования, автоматических линий, прессов, смазки мало- и средненагруженных зубчатых передач, направляющих качения и скольжения станков. Гидросистемы промышленного оборудования, строительных дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе (И-ЗОА) в интервале температуры от минус 5 °С до плюс 70 °С при длительном режиме эксплуатации 12.2.1. ИГП-2 12.2.2. ИГП-4 12.2.3. ИГП-6 12.2.4. ИГП-8 12.2.5. ИГП-14 Смазывание высокоскоростных механизмов 12.3.1. ИГП-18 12.3.2. ИГП-30 12.3.3. ИГП-38 12.3.4. ИГП-49 Рабочие жидкости в гидравлических системах станков, автоматических линий, прессов, высокоскоростных коробок передач, мало- и средненагруженных редукторов и червячных передач, электромагнитных и зубчатых муфт, вариаторов, подшипниковых узлов, направляющих скольжения и качения, другие узлы и механизмы, в которых требуются масла с улучшенными антиокислительными и противо-износными свойствами 12.3.5. ИГП-72 12.3.6. ИГП-91 12.3.7. ИГП-114 Гидросистемы тяжелого прессового оборудования, шестереночные передачи и средненагруженные зубчатые и червячные редукторы, коробки скоростей и другие узлы 12.3.8. ВНИИНП-403 Гидросистемы станков и автоматических линий, циркуляционные системы смазки 12.3.9. ВНИИНП-406 Катаракты (буферы) ткацких станков, устройства для поглощения избыточной кинематической энергии звеньев боевого механизма и смазки трущихся пар, гидравлические циркуляционные смазки промышленного оборудования 12.4.1. ИГНСп-20 12.4.2. ИГНСп-40 Гидросистемы и направляющие скольжения металлорежущих станков при подаче масла из общего резервуара 12.5.1. ИРп-40 12.5.2. ИРп-75 12.5.3.ИРп-150 Зубчатые передачи промышленного оборудования, работающие при средних и высоких нагрузках, циркуляционные системы смазки различных механизмов, работающих при повышенных нагрузках 12.5.4. ИСП-25 12.5.5. ИСП-40 12.5.6. ИСП-65 12.5.7. ИСП-110 Зубчатые и червячные механизмы (коробки скоростей и подач, редукторы, моторредукторы, зубчатые муфты), всевозможные средненагруженные элементы станочного оборудования и автоматических линий, в которых необходимы масла с высокой смазочной способностью 12.5.8. ИГП-152 12.5.9. ИГП-182 Смазка нагруженных зубчатых и червячных передач, коробок скоростей, редукторов и других узлов 12.5.10. ИТП-200 12.5.11. ИТП-300 Тяжелонагруженные зубчатые и червячные редукторы, подшипниковые узлы, работающие при высоких нагрузках и температурах 12.6.1. ИНСп-40 Горизонтальные направляющие станков 12.6.2. ИНСп-65 Средне- и тяжелонагруженные горизонтальные, вертикальные направляющие при общей системе смазки, горизонтальные направляющие тяжелых станков 12.6.3. ИНСп-110 Вертикальные и наклонные направляющие, горизонтальные направляющие с вертикальными гранями большой площади 12.7.2. ИМТ-160 Смазывание методом масляного тумана, жидкая смазка для металлургического оборудования, подшипников опор валков прокатных станов 12.7.5. Ипт-20 Тяжелонагруженные узлы трения, работающие при температуре масла не выше 50 °С, подшипники скольжения запорных механизмов машин литья под давлением 12.7.6. ИТп-500 Подшипники валков каландров в резинотехнической промышленности 12.7.7. ИЦп-20 12.7.8. ИЦп-40 Цепи подвесных напольных конвейеров, периодически проходящих через сушильные камеры, температуру в которых поддерживают от 180 до 200 °С 12.7.3. ВИП-5 12.7.4. ВИП-10 Смазывание спеченных подшипников скольжения (в электродвигателях малой мощности, используемых в приборах бытовой техники) 12.7.1. Гидрол-7 Гидросистемы промышленного оборудования, работающего в пожароопасных условиях и требующего по условиям эксплуатации огнестойких масел 12.7.9. МА-ПЭД-8 12.7.10. МА-ПЭД-12 Заполнение полостей погружных электродвигателей центробежных насосов для добычи нефти; работоспособны до температуры 180-200 °С 13.1. МВП Контрольно-измерительные приборы, работающие при температуре от минус 60 до плюс 110 °С 13.2. ВНИИНП-1-ЧМО Приборы времени и др. устройства типа часовых механизмов, работающие при температуре от минус 60 до плюс 170 °С 13.3. ВНИИНП-6 Высокоскоростные и чувствительные шарикоподшипники контрольно-измерительных приборов 13.4. МП-601 Шарикоподшипники микроэлектромашин и др. приборов, работающие при температуре от минус 60 до плюс 180 °С 13.5. МЗ-52 Рабочая жидкость в спиральных потенциометрах 2. Основное назначение и применение смазок Наименование смазки Основное назначение Особенности применения 1.1.1. Солидол синтетический Относительно грубые узлы трения механизмов и машин, транспортных средств, сельхозтехники, ручного инструмента, шарнирных соединений и т. п. Водостойкая. Солидол С предназначен для заправки в узлы трения ручным солидолонагнетателем при температуре минус 20 °С; пресс-солидол С - для заправки в узлы трения ручным солидолонагнетателем при температуре ниже минус 20 °С. Температурный диапазон от минус 20 до плюс 65 °С. В достаточно мощных механизмах работоспособна при температуре до минус 50 °С 1.1.5. Долотол НУ Для опор шарошечных долот серии ГНУ Влагостойкая. Температурный диапазон от минус 30 до плюс 110°С. Высокие противозадирные свойства 1.2.1. Униол-1 Узлы трения индустриального оборудования, туннельных печей, горячих конвейеров и т. п.; автотракторной и сельскохозяйственной техники Водостойкая. Гигроскопичная. Повышенные противозадирные свойства. Температурный диапазон от минус 30 до плюс 150 °С, при кратковременном повышении температуры - до плюс 200 °С 1.2.2. Униол-2 Узлы трения металлургического и горнообогатительного оборудования с системами централизованной подачи смазки Влагостойкая. Гигроскопичная. Повышенные противозадирные свойства. Температурный диапазон от минус 10 до плюс 160 °С 1.1.2. Солидол жировой Относительно грубые узлы трения механизмов и машин; транспортных средств, сельскохозяйственной техники, ручного инструмента, шарнирных соединений и т. п. Водостойкая, для смазывания узлов трения качения и скольжения машин и механизмов, работающих при температурах от минус 25 до плюс 65 °С 1.1.3. Графитная (УСсА) Узлы трения скольжения тяжелонагруженных тихоходных механизмов: рессоры, подвески тракторов, открытые зубчатые передачи и т. п. Температурный диапазон от минус 20 до плюс 60 °С 1.1.4. Графитная контактная Для смазывания накладок в стыках рельс с целью обеспечения устойчивой электропроводности - 1.2.3. ЦИАТИМ-221 Подшипники качения электромашин систем управления, приборов с частотой вращения до 10000 мин"1. Для смазывания узлов трения и сопряженных поверхностей "металл - резина", "металл - металл". Гигроскопична. Работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па (5 мм рт. ст.). Не растворима в воде, не действует на полимерные материалы и резину. Температурный диапазон от минус 60 до плюс 150 °С 1.2.4. Дисперсол-1 Механизмы стеклоподъемников, замки дверей и другие детали автомобилей Гигроскопична. Температурный диапазон от минус 40 до плюс 100 °С 1.2.5. Смазка для авто тормозных приборов под вижного железнодорожного состава ЖТ-72 Механизмы тормозов локомотивов в сопряжениях "металл - резина" Гигроскопична. Температурный диапазон от минус 60 до плюс 120 °С, кратковременно допускается до плюс 150 °С 1.2.6. ВНИИНП-247 Подшипники качения, зубчатые передачи электровентиляторов с частотой вращения до 20000 мин-1, микроэлектромашин различной мощности Гигроскопична. Температурный диапазон от минус 60 до плюс 180 °С 1.2.7. ВНИИНП-207 Подшипники качения электромашин и стартергенераторов с частотой вращения до 10000 мин-1 Влагостойкая. Длительно работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па (5 мм рт. ст.). Температурный диапазон от минус 60 до плюс 200 °С 1.2.8. ВНИИНП-219 Подшипники качения электродвигателей и стартергенераторов с повышенными нагрузками и частотой вращения до 9000 мин-1 Температурный диапазон от минус 50 до плюс 200 °С 1.2.9. ВНИИНП-261 Конические роликоподшипники, длительно работающие при резких переменных нагрузках и скоростях вращения Повышенные противозадирные свойства. Длительно работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па (5 мм рт. ст.). Температурный диапазон от минус 40 до плюс 150 °С, кратковременно допускается до плюс 200 °С 1.2.10. Долотол АУ Для опор шарошечных долот серии ГАУ - 1.3.1. КСБ Контакты электрического переключателя указателя поворотов автомобилей Токопроводящая. Растворима в воде. Работоспособна до температуры плюс 110°С 1.3.2. ДТ-1 Детали систем гидроприводов автомобилей, работающие в контакте с тормозной жидкостью "Нева" Монтажная смазка. Растворима в воде. Работоспособна до температуры плюс 110 °С 1.3.3. ЖК Узлы трения кулисного механизма, соединения рессорного подвешивания и другие механизмы паровоза Температурный диапазон от минус 30 до плюс 100 °С 1.3.4. ЖА Добавляется к осевому маслу при неисправности букс подвижного состава железных дорог Антиаварийная 1.3.5. ЖД Разрезные дышловые подшипники; пальцы кривошипов и подшипников с плавающими втулками Брикетная смазка. Работоспособна до температуры 80 °С 1.3.6. ЖР Для уменьшения бокового износа рельсов на кривых участках пути и гребней бандажей колесных пар Невлагостойкая. Температурный диапазон от минус 30 до плюс 80 °С 1.3.7. ВНИИНП-223 Приборная. Специальные скоростные шарикоподшипники с частотой вращения до 60000 мин-1, подшипники скольжения и маломощные зубчатые передачи Длительно работоспособна при остаточном давлении 13,3 Па (1·10-1мм рт.ст.). Температурный диапазон от минус 45 до плюс 150 °С 1.3.8. ВНИИНП-228 Приборная. Специальные скоростные шарикоподшипники с частотой вращения до 60000 мин-1, чувствительные опоры точных механизмов и узлов трения счетно-решающих машин Длительно работоспособна при остаточном давлении 13,3 Па (1·10-1мм рт.ст.). Температурный диапазон от минус 45 до плюс 150 °С 1.3.9. ВНИИНП-260 Приборная. Скоростные шарикоподшипники с частотой вращения до 60000 мин-1 Работоспособна при остаточном давлении 13,3 Па (1·10-1 мм рт.ст.). Температурный диапазон от минус 50 до плюс 180 °С 1.3.10. Смазка железнодорожная ЛЗ-ЦНИИ Роликовые подшипники железнодорожных вагонов Работоспособна до температуры 100 °С 1.4.1. ЦИАТИМ-201 Узлы трения, работающие с малым усилием сдвига при невысоких нагрузках Не рекомендуется применять при длительном контакте с водой. Работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па (5 мм рт. ст.). Температурный диапазон от минус 60 до плюс 90 °С 1.4.2. ЭРА (ВНИИНП-286М) Подшипники качения, скольжения; электромеханизмы и редукторы систем управления Работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па (5 мм рт. ст.). Температурный диапазон от минус 60 до плюс 120 °С 1.4.3. ВНИИНП-242 Подшипники качения судовых электрических машин горизонтального исполнения Влагостойкая. Температурный диапазон от минус 40 до плюс 110°С при влажности окружающей среды до 98 % 1.4.4. Литол-24 Основные узлы трения колесных и гусеничных транспортных машин и тракторов, индустриальных механизмов, электромашин и т. п. Многоцелевая. Водостойкая. Температурный диапазон от минус 40 до плюс 120 °С. Смазка сохраняет работоспособность в течение непродолжительного времени при температуре плюс 130 °С 1.4.5. Литол-24рк Основные узлы трения колесных и гусеничных транспортных машин и тракторов, индустриальных механизмов, электромашин и т. п. Многоцелевая, рабочеконсерва-ционная. Влагостойкая. Температурный диапазон от минус 40 до плюс 120 °С 1.4.6. Фиол-1 Узлы трения, смазываемые через пресс-масленки или централизованные системы подачи смазки; гибкие валы или тросы управления в оболочках; маломощные редукторы; легконагруженные малогабаритные подшипники качения Влагостойкая. Температурный диапазон от минус 40 до плюс 120 °С 1.4.7. Фиол-2 Подшипники качения, скольжения и зубчатые передачи индустриальных машин и механизмов Влагостойкая 1.4.8. Фиол-2М Легконагруженные малогабаритные подшипники качения и скольжения автомобильного электрооборудования; высокооборотные подшипники электроверетен и т. п. Влагостойкая. Улучшенные проти-воизносные и противозадирные свойства (по сравнению с Фиол-2). Температурный диапазон от минус 40 до плюс 130 °С 1.4.9. Фиол-2у Игольчатые подшипники крестовин карданного вала автомобилей и другой наземной техники Имеет более высокие противо-износные свойства по сравнению с другими смазками, применяемыми в аналогичных узлах. Температурный диапазон от минус 40 до плюс 120 °С 1.4.10. ЛС-1п Тяжелонагруженные узлы трения литейного, кузнечно-прессового и другого оборудования с централизованной системой подачи смазки Имеет высокие противозадирные свойства. Не допускается контакт с водой 1.4.11. ЛСЦ-15 Шарниры и оси приводов акселератора, рычаги выключения сцепления, шлицевые соединения, механизмы стеклоподъемников автомобилей ВАЗ. Может применяться как смазка общего назначения в узлах трения средне- и малонагруженного промышленного оборудования Влагостойкая. С улучшенными про-тивозадирными свойствами 1.4.12. ЛИТА Узлы трения механизмов переносного инструмента с электрическим или механическим приводом и другой техники Рабоче-консервационная. Влагостойкая. Температурный диапазон от минус 50 до плюс 100 °С 1.4.13. Литол 459/5 Прерыватель распределителя зажигания автомобилей Влагостойкая. Температурный диапазон от минус 40 до плюс 120 °С, в течение непродолжительного времени работоспособна до температуры плюс 180 °С 1.4.14. ЖРО Подшипники качения букс железнодорожных локомотивов, тяговых электродвигателей - 1.4.15. Долотол Н Для опор шарошечных долот серии ГН Влагостойкая. Имеет высокие противозадирные свойства 1.4.16. ЛЗ-31 Подшипники качения закрытого типа Не допускается контакт с водой. Температурный диапазон от минус 40 до плюс 130 °С 1.4.17. Зимол Узлы трения наземной техники, эксплуатируемой в районах с холодным климатом Влагостойкая. С улучшенными про-тивоизносными свойствами 1.4.18. ШРУС-4 Шарниры равных угловых скоростей полноприводных автомобилей и других узлов трения Влагостойкая. С улучшенными про-тивоизносными свойствами 1.4.19. ЛДС-1 (ЛДС-2) Подшипники качения электродвигателей серии 4А и А02 Влагостойкая 1.4.20. БНЗ-3 Закрытые роликовые опоры конвейеров горнорудной промышленности - 1.4.21. Смазка № 158 Подшипники автотракторного электрооборудования, игольчатые подшипники карданных передач и т. п. Влагостойкая. Температурный диапазон от минус 40 до плюс 120 °С 1.4.22. Орион Противосыпочный состав для улавливания пыли на внутренних поверхностях оптических устройств Работоспособна при остаточном давлении 1,3·10-2 Па (1·10-4 мм рт. ст.). Работоспособна до температуры 60 °С 1.4.23. ВНИИНП-293 Приборная. Малогабаритные шарикоподшипники с малыми нагрузками и пусковыми усилиями Работоспособна в вакууме. Температурный диапазон от минус 60 до плюс 150 °С 1.4.24. ОКБ-122-7 Узлы трения приборов и точных механизмов Температурный диапазон от минус 60 до плюс 120 °С 1.4.25. ВНИИНП-502 Слаботочные электрические контакты модульных переключателей Дугогасящая. Температурный диапазон от минус 40 до плюс 100 °С 1.4.26. СВЭМ (ВНИИНП-288) Подшипники качения судовых электрических машин с вертикальным и горизонтальным валом при скоростном факторе до 550000 мм оборотов в минуту Виброустойчивая. Температурный диапазон от минус 60 до плюс 120 °С 1.4.27. ВНИИНП-254 Узлы трения скольжения, работающие при высоких знакопеременных давлениях, а также игольчатые подшипники и винтовые механизмы Работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па (5 мм рт. ст.) 1.4.28. ВНИИНП-271 Приборная. Шарикоподшипники с частотой вращения до 30000 мин-1 Температурный диапазон от минус 60 до плюс 130 °С. Для смазывания подшипников качения с малым моментом трения 1.4.29. ВНИИНП-274 Приборная. Малогабаритные прецизионные шарикоподшипники и маломощные редукторы с частотой вращения до 15000-30000 мин-1 Работоспособна при остаточном давлении 1,3·10-5 Па (1·10-7 мм рт. ст.). Температурный диапазон от минус 80 до плюс 160 °С 1.4.30. Крон 1 Окуляры с многозаходной резьбой при зазорах в резьбах более 20 мкм Температурный диапазон от минус 40 до плюс 60 °С 1.5.1. ШРБ-4 Шарниры передней подвески и наконечники тяг рулевого управления автомобиля Влагостойкая. Закладывается в узел на весь срок его службы 1.5.2. МС-70 Узлы трения, работающие в контакте с морской водой Рабоче-консервационная. Минимальная температура применения - минус 50 °С 1.5.3. МУС-ЗА Высоконагруженные узлы трения, работающие в контакте с морской водой Рабоче-консервационная. Температурный диапазон от минус 60 до плюс 60 °С 1.6.1. АМС-3 Узлы трения, работающие в воде, в том числе в морской, или соприкасающиеся с водой Рабоче-консервационная. Хорошая адгезия. Температурный диапазон от О до плюс 40 °С 1.6.2. ЛПИ-7 Декадно-шаговые искатели автоматических телефонных станций Улучшенные консервационные свойства в отношении к меди во влажной атмосфере. Температурный диапазон от минус 40 до плюс 65 °С 1.6.3. Ротационная ИР Узлы трения некоторых типов ротационных машин Температурный диапазон от минус 15 до плюс 65 °С 1.6.4. МЗ Узлы трения, работающие в контакте с морской водой Рабоче-консервационная. Температурный диапазон от минус 50 до плюс 80 °С 1.6.5. АЦ-1 Трущиеся поверхности точных механизмов и приборов, резьбовые соединения, шестеренчатые и червячные передачи оптических приборов с зазорами в сопряжениях более 50 мкм Температурный диапазон от минус 60 до плюс 65 °С 1.6.6. АЦ-3 Трущиеся поверхности точных механизмов и приборов, резьбовые соединения, шестеренчатые и червячные передачи оптических приборов с зазорами в сопряжениях менее 20 мкм Температурный диапазон от минус 60 до плюс 65 °С 1.7.1. ВНИИНП-210 Тяжелонагруженные тихоходные подшипники качения и скольжения с качательным движением при малых углах качения Работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па (5 мм рт. ст.) Температурный диапазон от минус 20 до плюс 350 °С 1.7.2. ВНИИНП-235 Подшипники качения с частотой вращения до 10000 мин-1 Работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па (5 мм рт. ст.) Температурный диапазон от минус 60 до плюс 250 °С 1.7.3. ВНИИНП-246 Подшипники качения и маломощные шестеренчатые передачи Работоспособна при остаточном давлении 1,3·10-4 Па (1·10-6мм рт. ст.). Температурный диапазон от минус 60 до плюс 250 °С 1.7.4. ВНИИНП-233 Подшипники качения и скольжения с качательным движением; сопряженные поверхности "металл - резина" Температурный диапазон от минус 40 до плюс 250 °С 1.8.1. ВНИИНП-275 Силовые винтовые пары и другие подвижные соединения Работоспособна в условиях радиации. Температурный диапазон от минус 20 до плюс 250 °С 1.8.2. ВНИИНП-282 Узлы автоматики и дыхательной арматуры, работающие со всеми агрессивными средами, в том числе с газообразным кислородом Антифрикционно-уплотнительная. Температурный диапазон от минус 45 до плюс 150 °С 1.8.3. ВНИИНП-248 Скользящие электрические контакты Температурный диапазон от минус 60 до плюс 200 °С 1.8.4. ВНИИНП-279 Разъемы, клапаны, подшипники качения, работающие в атмосферном воздухе и в агрессивных средах Антифрикционно-уплотнительная. В агрессивных средах работоспособна при температуре от минус 50 до плюс 50 °С, на воздухе при температуре от минус 50 до плюс 150 °С 1.8.5. ВНИИНП-280 Подвижные уплотнения, подшипники качения, работающие в агрессивных средах, в том числе в газообразном кислороде Антифрикционно-уплотнительная. Температурный диапазон от минус 60 до плюс 150 °С 1.8.6. Криогель Узлы трения арматуры, работающие в контакте с кислородом и другими газами, находящимися в жидком состоянии, а также работающие в парообразных агрессивных средах Работоспособна в температурном диапазоне от минус 200 до плюс 250 °С (в узлах трения скольжения от минус 60 до плюс 200 °С); в резьбах и уплотнениях от минус 200 до плюс 250 °С 1.8.7. ВНИИНП-290 Сопряженные оправы объективов кинофотоаппаратуры Температурный диапазон от минус 40 до плюс 50 °С. Допускается применение при температуре плюс 150 °С 1.8.8. ВНИИНП-299 Механизмы панорамирующих устройств кинокамер в исполнении "У" Температурный диапазон от минус 30 до плюс 50 °С 1.8.9. Графитол Высокотемпературные узлы трения (преимущественно скольжения) Хорошие противозадирные свойства 1.8.10. Аэрол Узлы трения механизмов, работающие при повышенных температурах и нагрузках То же 1.8.11. Сиол Скоростные малонагруженные подшипники качения электроверетен Работоспособна до температуры плюс 130 °С 1.8.12. Силикол Малонагруженные подшипники качения индустриальных механизмов Устойчива в агрессивных средах 1.8.13. БНЗ-5 Малонагруженные подшипники качения индустриальных механизмов с системами централизованной подачи смазки - 1.8.14. ВНИИНП-501 Узлы трения скольжения Работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па (5 мм рт. ст.) Температурный диапазон от минус 40 до плюс 400 °С 1.9.1. ВНИИНП-231 Закрытые червячно-винтовые механизмы, подшипники качения и скольжения с небольшой скоростью движения Работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па (5 мм рт. ст.) Температурный диапазон от минус 60 до плюс 250 °С 1.9.2. ВНИИНП-273 Подшипники качения, шаровые гайки, реечные и винтовые пары, резьбовые соединения Длительно работоспособна в условиях радиации. Температурный диапазон от минус 20 до плюс 120 °С 1.9.3. ПФМС-4С Подшипники качения с небольшой скоростью Температурный диапазон от минус 20 до плюс 250 °С, кратковременно работоспособна при температуре 400 °С 1.9.4. Лимол Для облегчения сборки и приработки подшипников скольжения, шарниров, зубчатых и винтовых передач в отдельных тихоходных узлах трения и т. п. Монтажная паста. Кратковременно работает в качестве твердой смазки при нагревании узла до температуры 300 °С 1.9.5. ВНИИНП-232 Для облегчения сборки и приработки подшипников скольжения шарниров, зубчатых и винтовых передач, резьбовых соединений в отдельных тихоходных узлах трения и т. п. Монтажная паста. Работоспособна до температуры 100 °С. Кратковременно работает в качестве твердой смазки при нагревании узла до температуры 350 °С 1.9.6. ВНИИНП-225 Подвижные и неподвижные резьбовые соединения Температурный диапазон от минус 60 до плюс 250 °С (для алюминиевых сплавов) до плюс 350 °С (для нержавеющих сталей) от минус 40 до плюс 300 °С (для малооборотных узлов трения) 1.10.1. ГОИ-54п Приборная. Малонагруженные узлы трения Рабоче-консервационная. Температурный диапазон от минус 40 до плюс 50 °С 1.10.2. МЗ-5 Резьбовые соединения оптических приборов Температурный диапазон от минус 15 до плюс 50 °С 1.10.3. Шахтол Зубчатые редукторы угледобывающих комбайнов Полужидкая. В отдельных случаях работоспособна до температуры плюс 90 °С 1.10.4. СТП-Л Зубчатые передачи тяговых редукторов тепловозов Полужидкая, летняя 1.10.5. СТП-3 Зубчатые передачи тяговых редукторов тепловозов Полужидкая, зимняя 1.10.6. ОЗП-1 Открытые зубчатые передачи мощных приводов вращающихся печей, кузнечно-прессового оборудования и др. Наносится в расплавленном виде. Работоспособна до температуры плюс 70 °С 1.10.7. ПН Пули мелкокалиберного стрелкового спортивного оружия Рабоче-консервационная. Температурный диапазон от минус 30 до плюс 50 °С 2.1. Торсиол-35 Стальные канаты различного назначения Влагостойкая. Применяется при изготовлении канатов. Температурный диапазон от минус 35 до плюс 50 °С 2.2. Торсиол-35Э Стальные канаты различного назначения Влагостойкая. Применяется в процессе эксплуатации. Температурный диапазон от минус 35 до плюс 50 °С 2.3. Канатная БОЗ Канаты подъемно-транспортных машин, рудничного и бурового оборудования Влагостойкая 2.4. Торсиол-55 Стальные канаты специального назначения при особо низких температурах Влагостойкая. Антифрикционная. Температурный диапазон от минус 50 до плюс 50 °С 2.5. КФ-10 Канаты шахтных многоканатных подъемных установок Водостойкая. Фрикционная. Применяется при изготовлении и эксплуатации канатов. Температурный диапазон от минус 10 до плюс 50 °С 2.6. ВНИИНП-278 Стальные канаты подъемных устройств Фрикционная. Температурный диапазон от минус 50 до плюс 60 °С 2.7. Е-9 Пропитка сердечников при изготовлении канатов, работающих со смазкой Торсиол-55 - 2.8. Смазка для пропитки органических сердечников стальных канатов Пропитка органических сердечников стальных канатов общего назначения Смазка применяется для пропитки сердечников стальных канатов в условиях умеренного климата (Е-1) при температуре окружающей среды не ниже минус 20 °С и тропического климата (Е-1T) 2.9. КФ-10Э Канаты шахтных многоканатных подъемных установок Водостойкая. Фрикционная. Применяется при эксплуатации канатов. Температурный диапазон от минус 10 до плюс 50 °С 3.1.1. ЛЗ-162 Арматура фонтанирующих нефтяных и газовых скважин (прямоточные задвижки, пробковые краны) Водостойкая. Хорошие противо-задирные свойства. Температурный диапазон от минус 25 до плюс 130 °С 3.1.2. Р-416 Сборка и разборка буровой техники с крупной резьбой Водостойкая. Токсичная. Противо-задирные свойства 3.1.3. Р-402 Резьбы обсадочных труб глубоких газоконденсатных скважин и для насосно-компрессорных труб любого диаметра Водостойкая. Токсичная 3.1.4. Р-113 Резьбовые соединения забойных двигателей, переводников, долот, замков бурильных труб глубоких и сверхглубоких скважин То же 3.1.5. ЛЗ-ГАЗ-41 Пробковые краны бытовой газовой аппаратуры Водостойкая. Работоспособна до температуры плюс 120 ° С 3.1.6. ВНИИНП-294 Металл в контакте с резиной в среде глицерина, уксусной кислоты, аминов, гидразинов Температурный диапазон от минус 60 до плюс 150 °С 3.1.7. ВНИИНП-295 Металл в контакте с резиной в среде глицерина, уксусной кислоты, аминов, гидразинов при давлении до 40 МПа. Пары трения "металл - резина" и "металл - металл" в агрессивных средах Работоспособна при остаточном давлении 1,3·10-4 Па (1·10-1 мм рт. ст.). Температурный диапазон от минус 60 до плюс 150 °С 3.1.8. ВНИИНП-283 Узлы трения, работающие в контакте с газообразным кислородом при давлении 25 МПа. Резьбовые соединения при давлении кислорода внутри трубопровода до 100 МПа Уплотнительная. Антифрикционная. Температурный диапазон от минус 45 до плюс 200 °С 3.1.9. Арматол-238 Запорные устройства нефтегазопро-мыслового оборудования Стойкая в среде с повышенной концентрацией сероводорода и углекислого газа. Температурный диапазон от минус 50 до плюс 120 °С 3.2.1. ЦИАТИМ-205 Резьбовые соединения трубопроводов и арматуры, работающих в кислотах, щелочах, спиртах Температурный диапазон от минус 60 до плюс 50 °С, в подвижных соединениях минимальная температура смазки - минус 20 °С 3.3.1. Для резьбовых соединений Резьбовые соединения обсадных и насосно-компрессорных труб буровых скважин Водостойкая. Температурный диапазон от минус 30 до плюс 50 °С 3.3.2. ВНИИНП-298 Стеклянные и металлические подвижные соединения вакуумных систем Работоспособна при остаточном давлении 1,3·10-5 Па (1·10-7мм рт. ст.). Температурный диапазон от минус 60 до плюс 250 °С 3.3.3. Для газовых кранов Арматура газовых магистралей распределительных станций Не растворима в нефтепродуктах, растворима в спиртах. Свойства стабильны в среде углеводородных газов. Температурный диапазон от 0 до плюс 50 °С ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное ПЕРЕЧНИ МАРОК МАСЕЛ, СМАЗОК И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, НЕ ДОПУСКАЕМЫХ К НАЗНАЧЕНИЮ ВО ВНОВЬ РАЗРАБАТЫВАЕМУЮ ИЛИ МОДЕРНИЗИРУЕМУЮ ТЕХНИКУ Марки масел, смазок и специальных жидкостей, приведенные в настоящих перечнях, не допускается назначать в технику, разрабатываемую или модернизируемую с 01.01.86. 1. Перечень марок масел и специальных жидкостей Группа масел, специальных жидкостей Марка Авиационные масла МК-8; МС-14; МК-22; 36/1; Ку-А; МК-8п Масла для карбюраторных двигателей М-6А (АС-6); М-8А; М-8БУ; М-8Б1; АСП-10у; АСп-9,5; АСЗп-10 Масла для дизельных двигателей М-8Б2; М-10В2У; ДП-11У; М-10ДК; М-20А; МС-20п; МС-20сп; М-12Б; М-14Б; М-20Бп; М-12В2У; М-16В2; М-10Д; М-16Д; масло моторное Т Масла трансмиссионные АК-15; ТС; ТЭп-15; ТСп-14гип; ТС-гип; СТ-20; для редукторов троллейбусов (летнее, зимнее); масло осевое Л; масло осевое 3; масло осевое С и Сп; для коробки передач и рулевого управления Масла турбинные Т-22; Тп-22; Т-30; Т-57; Т-46 Масла компрессорные К-19; НКМ-40 Масла для компрессоров холодильных машин ХА (фригус); ХА-23 Масла электроизоляционные Трансформаторное (кислотно-контактной очистки из малосернистых нефтей); трансформаторное (адсорбционной очистки); ТК; конденсаторное (сернокислой очистки); октолы Рабочие жидкости для гидросистем МГ-30; ГТ-50; ВРЖ-2; ЭШ; магор (для механизмов наклона кузова самосвалов) Масла вакуумные Масло для вспомогательных пароструйных насосов (бустерное); ВМ-4 Масла для прокатных станов Вапор-13; вапор-25; вапор-30 Масла индустриальные ИГСп-38Д; ИМТ-200; ИНСп-20; И-68СХ; ВНИИНП-401; ИСЭ-25; ИГСп-18; ИГСп-38 2. Перечень марок смазок Группа смазок Марка Антифрикционные смазки Индустриальная ИП-1; ЦИАТИМ-208; МЗ-10; ВНИИНП-214; ВНИИНП-220; ЦИАТИМ-221с; самолетомоторная, тугоплавкая СТ (НК-50);1-13ж; консталин УТ-1; консталин УТ-2; автомобильная (ЯНЗ-2); AM карданная; ВНИИНП-257; ВНИИНП-270; ВНИИНП-281; ЦИАТИМ-202; ЦИАТИМ-203; ФИОЛ-3; свинцоль 01; свинцоль 02; ЖТКЗ-65; ЭШ-176; ВНИИНП-286; крон 11; № 9; АМС-1; АЦ-2; кастол; ВНИИНП-258; ВНИИНП-287; БНЗ-4; СОТ Канатные смазки Канатная 39у; ВНИИНП-265 Уплотнительные смазки ВНИИНП-291; ВНИИНП-292; ВНИИНП-300; графитная БВН-1; вакуумная смазка; лейнерная; бензиноупорная П р и м е ч а н и я : Смазочные материалы, указанные в настоящем приложении, допускается применять в технике, изготовляемой и эксплуатируемой до очередной ее модернизации ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Справочное ПЕРЕЧНИ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА МАСЛА, СМАЗКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ 1. Перечень нормативно-технической документации на масла и специальные жидкости Наименование масла и специальной жидкости Обозначение НТД Масло авиационное МС-8рк ТУ 38 401 114-82 Масло авиационное МС-8п ОСТ 38 01 163-78 Масло Б-ЗВ ТУ 38 101295-75 Масло авиационное ИПМ-10 ТУ 38 00180-75 Масло авиационное МН-7,5У ТУ 38 101722-78 Масло автомобильное северное АСЗи-6 (М-4з/6В1) ТУ 38 10111-75 Масло долгоработающее всесезонное М-6з/10В (ДВ-АСЗп-10В) ТУ 38 101155-76 Масло моторное М-10В2-С ТУ 38 101278-72 Масло моторное М-14В2 ТУ 38 101421-73 Масло моторное для судовой техники М-20В2 ТУ 38 401208-77 Масло моторное М-6Г2з (М-6ГФС) ТУ 38 101658-76 Масло моторное для циркуляционных систем судовых дизелей М-10Г2ЦС ТУ 38 101548-75 Масло моторное М-14Г2ЦС для циркуляционных систем судовых дизелей ТУ 38 101813-81 Масло моторное М-14Г2 ТУ 38 101830-80 Масло моторное М-16Г2С ТУ 38 401187-77 Масло моторное М-10ДМ ТУ 38 101783-80 Масло моторное М-10ДЦЛ 20 ТУ 38 101819-80 Масло моторное М-14ДЦЛ 20 ТУ 38 101807-81 Масло моторное М-14ДЦЛ 30 ТУ 38 401186-77 Масло моторное М-16Е-30 ТУ 38 10153-75 Масло моторное М-16Е-60 ТУ 38 10153-75 Масло трансмиссионное ТМ5-12рк ТУ 38 101844-80 Масло трансмиссионное ТС-14,5 ТУ 38 101110-71 Масло трансмиссионное для промышленного оборудования (нигрол) ТУ 38 101529-75 Масло трансмиссионное ТСз-9ГИП ОСТ 38 01158-78 Масло турбинное Тп-22С ТУ 38 101821-83 Масло компрессорное К-8з ТУ 38 101539-75 Масло компрессорное К-28 ОСТ 38 01282-82 Масло компрессорное Кп-8 ТУ 38 101543-78 Масло компрессорное К-12В ТУ 38 101539-75 Масло синтетическое ХС-40 ТУ 38 101763-82 Масло трансформаторное ТКп ТУ 38 101890-81 Масло кабельное КМ-25 ТУ 38 101449-74 Масло кабельное МН-4 ТУ 38 101654-76 Масло синтетическое изоляционное ВК-21 ТУ 38 10165-78 Масло для гидросистем автомобилей "А" и "Р" ТУ 38 101179-71 Масло гидравлическое МГЕ-10А ТУ 38 101572-75 Рабочая жидкость ЛЗ-МГ-2 ТУ 38 101328-81 Масло гидравлическое МГЕ-4А ОСТ 38 01281-82 Масло всесезонное гидравлическое (ВМГЗ) ТУ 38 101479-74 Рабочая жидкость ГЖД-14с ТУ 38 101252-72 Масло гидравлическое АУП ТУ 38 101719-78 Масло амортизаторное МГП-10 ОСТ 38 1-54-74 Масло для гидрообъемных передач МГЕ-46В (МГ-ЗОу) ТУ 38 001347-83 Рабочая жидкость НГЖ-4 ТУ 38 101740-80 Масло цилиндровое легкое 11 ОСТ 38 0185-75 Масло цилиндровое легкое 24 ОСТ 38 0185-75 Масло для прокатных станов П-40 ТУ 38 101312-78 Масло (П 8П) ТУ 38 101248-72 Масло ИГП-2 ТУ 38 101690-77 Масло ИГП-4 ТУ 38 101413-78 Масло ИГП-6 ТУ 38 101413-78 Масло ИГП-8 ТУ 38 101413-78 Масло ИГП-14 ТУ 38 101413-78 Масло ИГП-18 ТУ 38 101413-78 Масло ИГП-30 ТУ 38 101413-78 Масло ИГП-38 ТУ 38 101413-78 Масло ИГП-49 ТУ 38 101413-78 Масло ИГП-72 ТУ 38 101413-78 Масло ИГП-91 ТУ 38 101413-78 Масло ИГП-114 ТУ 38 101413-78 Масло ВНИИНП-406 ТУ 38 101289-78 Масло ИГНСп-20 ТУ 38 101798-79 Масло ИГНСп-40 ТУ 38 101798-79 Масло ИРп-40 ТУ 38 101451-78 Масло ИРп-75 ТУ 38 101451-78 Масло ИРп-150 ТУ 38 101451-78 Масло ИСП-25 ТУ 38 101293-78 Масло ИСП-40 ТУ 38 101293-78 Масло ИСП-65 ТУ 38 101293-78 Масло ИСП-110 ТУ 38 101293-78 Масло ИГП-152 ТУ 38 101413-78 Масло ИГП-182 ТУ 38 101413-78 Масло ИТП-200 ТУ 38 101292-79 Масло ИТП-300 ТУ 38 101292-79 Масло ИНСп-40 ТУ 38 101672-77 Масло ИНСп-65 ТУ 38 101672-77 Масло ИНСп-110 ТУ 38 101672-77 Масло Гидрол-7 ТУ 38 101715-78 Масло ИМТ-160 ТУ 38 101674-78 Масло ВИП-5 ТУ 38 101762-78 Масло ВИП-10 ТУ 38 101762-78 Масло ИПТ-20 ТУ 38 101611-76 Масло ИТП-500 ТУ 38 101450-76 Масло ИЦп-20 ТУ 38 101482-74 Масло ИЦп-40 ТУ 38 101482-74 Масло МА-ПЭД-8 ТУ 38 101579-75 Масло МА-ПЭД-12 ТУ 38 101579-75 Масло ВНИИНП-6 ТУ 38 001168-79 Масло МП-601 ТУ 38 101787-79 2. Перечень нормативно-технической документации на смазки Наименование смазки Обозначение НТД Графитная контактная ТУ 38 УССР 20 11 29-77 Долотол НУ ТУ 38 УССР 201371-80 Униол- 1 ТУ 38 УССР 20 11 50-78 Дисперсол-1 ТУ 38 УССР 201 144-72 ЖТ-72 ТУ 38 101345-77 ВНИИНП-285 ТУ 38 401300-80 ВНИИНП-247 ТУ 38 401325-81 ВНИИНП-219 ТУ 38 101471-74 ВНИИНП-261 ТУ 38 401341-81 Долотол АУ ТУ 38 УССР 201370-81 КСБ ТУ 38 УССР 201 115-76 ДТ-1 ТУ 38 УССР 201 116-76 ЖК ТУ 32 ЦТ 549-73 ЖА ТУ 32 ЦТ 550-73 ЖД ТУ 32 ЦТ 548-73 ЖР ТУ 32 ЦТ 553-73 Старт (ВНИИНП-505) ТУ 38 401204-81 ЭРА (ВНИИНП-286М) ТУ 38 401311-80 Литол-24рк ТУ 38 УССР 201342-80 Фиол- 1 ТУ 38 УССР 201247-80 Фиол-2 ТУ 38 УССР 20 11 80-79 Фиол-2М ТУ 38 101233-75 Фиол-2У ТУ 38 УССР 201266-79 ЛС-1П ТУ 38 УССР 201145-77 ЛСЦ-15 ТУ 38 УССР 201224-80 ЛИТА ТУ 38 001264-76 Литол-495/5 ТУ 38 101207-75 ЖРО ТУ 32 ЦТ 520-77 Долотол Н ТУ 38 УССР 201369-81 Зимол ТУ 38 УССР 201285-82 ШРУС-4 ТУ 38 УССР 201312-81 ЛДС-1 ТУ 38 УССР 201291-77 № 158 ТУ 38 101320-77 Орион ТУ 38 001188-74 ВНИИНП-293 ТУ 38 101604-76 ВНИИНП-502 ТУ 38 101771-79 СВЭМ (ВНИИНП-288) ТУ 38 10123-81 ВНИИНП-254 ТУ 38 40146-76 ВНИИНП-271 ТУ 38 101603-76 Крон 1 ТУ 38 001191-74 ШРБ-4 ТУ 38 УССР 201143-77 МУС-ЗА ТУ 38 10176-74 ЛПИ-7 ТУ 38 101702-77 Ротационная ИР ОСТ 38 1-37-74 МЗ ТУ 38 001263-76 АЦ-1 ТУ 38 101383-73 АЦ-3 ТУ 38 101383-73 ВНИИНП-210 ТУ 38 101275-72 ВНИИНП-235 ТУ 38 101297-78 ВНИИНП-233 ТУ 38 101687-77 БНЗ-3 ТУ 38 УССР 201357-80 ВНИИНП-275 ТУ 38 401891-81 ВНИИНП-501 ТУ 38 101918-82 ВНИИНП-248 ТУ 38 101643-76 ВНИИНП-280 ТУ 38 101818-80 Криогель ТУ 38 101924-82 ВНИИНП-290 ТУ 38 401329-81 ВНИИНП-299 ТУ 38 101324-72 Графитол ТУ 38 УССР 201172-77 Аэрол ТУ 38 УССР 201171-79 Сиол ТУ 38 10152-74 Силикол ТУ 38 УССР 201149-73 БНЗ-5 ТУ 38 УССР 201197-80 ВНИИНП-231 ОСТ 38 01113-76 ВНИИНП-273 ТУ 38 101476-74 ПФМС-4С ТУ 02-917-79 Лимол ТУ 38 УССР 201146-80 МЗ-5 ТУ 38 3012-70 ВНИИНП-510 ТУ 38 401276-79 Шахтол ТУ 38 УССР 201359-81 СТП-Л ТУ 38 УССР 201232-80 СТП-3 ТУ 38 УССР 201232-80 ОЗП-1 ТУ 38 УССР 201117-81 ПН ТУ 38 101876-81 Торсиол-35 ТУ 38 УССР 201214-80 Торсиол-35 Э ТУ 38 УССР 201214-80 Канатная БОЗ ТУ 39 9-157-75 КФ-10 ТУ 38 УССР 201379-81 ВНИИНП-278 ТУ 38 101630-76 Е-9 ТУ 38 УССР 201233-75 КФ-10Э ТУ 38 УССР 20 4.01.86-79 ЛЗ-162 ТУ 38 101315-77 Р-416 ТУ 38 101708-78 Р-402 ТУ 38 101708-78 Р-113 ТУ 38 101708-78 ЛЗ-ГАЗ 41 ТУ 38 101644-76 ВНИИНП-294 ТУ 38 101273-72 ВНИИНП-295 ТУ 38 101751-78 ВНИИНП-283 ОСТ 38 01196-80 Арматол-238 ТУ 38 101812-80 Для резьбовых соединений ТУ 38 101332-76 ВНИИНП-298 ТУ 38 101287-72 Для газовых кранов ТУ 38 101316-78 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Обязательное Форма ведомости применения смазок П р и м е ч а н и я : Графы 17 и 18 заполняют головные институты по применению смазочных материалов министерств (ведомств) - изготовителей смазочных материалов.

По материалам издания "Нефтепродукты. МАСЛА. Технические условия. Издание официальное." Москва, ИПК Издательство стандартов, 2002 г.