ГОСТ 4.24-84. Масла смазочные (номенклатура показателей) [12.04.12] НОМЕНКЛАТУРА, КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩИЕ НОРМЫ Группа Т51 М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т Система показателей качества продукции МАСЛА СМАЗОЧНЫЕ Номенклатура показателей Product-quality index system. Grease oils. Index nomenclature ГОСТ 4.24-84 Взамен ГОСТ 4.24-71 МКС 03.120 75.100 ОКСТУ 0253 Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 марта 1984 г. № 1127 дата введения установлена 01.07.85 Ограничение срока действия снято по протоколу № 4-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94) Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру показателей качества смазочных масел. Показатели качества, предусмотренные настоящим стандартом, применяют при разработке и постановке масел на производство, в нормативно-технической документации, а также при оценке уровня качества и аттестации продукции. 1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МАСЕЛ 1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые свойства масел приведены в табл. 1. Т а б л и ц а 1 Наименование показателя качества Обозначение показателя качества Наименование характеризуемого свойства 1. Показатели назначения 1.1. Показатели смазывающей способности 1.1.1. Показатель износа, мм Ди Предотвращение изнашивания 1.1.2. Критическая нагрузка заедания, Н Рк Предотвращение задира 1.1.3. Нагрузка сваривания, Н Рс То же 1.1.4. Индекс задира Из >> 1.1.5. Массовая доля активных элементов противоизносных и противозадирных присадок, % - Предотвращение изнашивания и задира 1.1.6. Износ на установке, балл И Предотвращение изнашивания 1.1.7. Смазывающая способность на редукторной установке Ш-3, балл - То же 1.1.8. Противопиттинговая способность на установке УСМ-1, ч - Предотвращение усталостного изнашивания 1.1.9. Противопиттинговая способность на установке СКТ-НАМИ - То же 1.1.10. Износ дисков трения, мм - Предотвращение изнашивания 1.1.11. Нагрузка при задире на установке, IAE, МПа Рз Предотвращение задира 1.2. Физико-химические показатели 1.2.1. Кинематическая вязкость, мм2/с (сСт) vt Сопротивление внутреннему трению 1.2.2. Динамическая вязкость при отрицательных температурах, Па·с То же 1.2.3. Индекс вязкости, условные единицы ИВ Степень изменения вязкости при изменении температуры 1.3. Коррозионная и защитная способность масел 1.3.1. Защитная способность масла в условиях периодической конденсации влаги, % - Консервационное 1.3.2. Защитная способность масла в среде электролита, % - >> 1.3.3. Защитная способность масла в среде HBr, % - >> 1.3.4. Защитная способность масла в дистиллированной воде, % - >> 1.3.5. Коррозионная активность масла в приборе ДК-НАМИ, г/м2 - Антикоррозионное 1.3.6. Коррозионная активность масла в двигателе ЯАЗ-204 или Pitter W-1, или ИКМ-1,балл - >> 1.3.7. Кислотное число, мг КОН на 1 г масла КЧ >> 1.3.8. Коррозионные потери металлов, мг/м2 - >> 1.4. Показатели склонности к отложениям 1.4.1. Термоокислительная стабильность ТОС Склонность к отложениям 1.4.2. Индукционный период осадкообразования, ч ИПО То же 1.4.3. Количество отложений на установке НАМИ-1, мг - Образование высокотемпературных отложений 1.4.4. Коксуемость, % То же 1.4.5. Моющий потенциал, % МП Моющедиспергирующие свойства 1.4.6. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла (число омыления) ЩЧ То же 1.4.7. Зольность, % - Склонность к отложениям 1.4.8. Моющая способность на установке ПЗВ, УИМ-6 НАТИ, ИМ-1, ОД-9, балл - То же 1.4.9. Уровень нагарообразования по методу ВНИИ Компрессормаш,г Н Образование нагара 1.4.10. Количество высокотемпературных отложений на приборе "наклонная плита", УКМ-1, мг - Образование высокотемпературных отложений 1.5. Показатели прокачиваемости 1.5.1. Массовая доля механических при месей, % - Загрязненность 1.5.2. Массовая доля воды, % - То же 1.5.3. Степень чистоты, мг на 100 г масла - То же 1.5.4. Вспениваемость, мм - Образование пены 1.5.5. Плотность, кг/м3 Состав 1.5.6. Температура застывания, °С Тз Изменение агрегатного состояния 1.6. Показатели испаряемости 1.6.1. Потери от испарения, % - Летучесть 1.6.2. Фракционный состав, % - Состав 1.7. Показатели совместимости 1.7.1. Число деэмульсации, с - Совместимость с водой 1.7.2. Изменение массы, объема и предела прочности резины, % - Воздействие на резину 1.7.3. Совместимость с маслами - Возможность смешения масел при эксплуатации 1.8. Электроизоляционная способность масел 2. Показатели сохраняемости 2.1. Стабильность состава - Постоянство физико-химического состава 2.2. Гигроскопичность, % - То же 2.3. Температура помутнения в смеси с хладагентами Тпх >> 2.4. Взаимная растворяемость с хладагентами - >> 2.5. Средний срок сохраняемости, год - >> 2.6. Гидролитическая стабильность - Постоянство физико-химического состава 2.7. Стабильность вязкости v То же 2.8. Цвет, условные единицы - Степень очистки 3. Эргономические показатели 3.1. Показатели токсичности 3.1.1. Предельно допустимая концентрация паров масла в воздухе, % ПДК Воздействие на организм 3.1.2. Класс токсичности - То же 4. Показатели безопасности 4.1. Температура вспышки, °С Тв Пожаро-, взрывоопасность 4.2. Температура самовоспламенения, °С Тсв То же 2. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППИРОВКИ МАСЕЛ По основному назначению смазочные масла делятся на группы и подгруппы, указанные в табл. 2. Т а б л и ц а 2 Классификационные группы масел Группа Подгруппа Моторные Универсальные Карбюраторные Дизельные Турбинные Газотурбинные Турбинные общего назначения Трансмиссионные Для механических передач Для гидромеханических передач Для гидростатических передач Индустриальные Индустриальные общего назначения Масла различного назначения Компрессорные Цилиндровые Холодильные Изоляционные 3. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАСЕЛ 3.1. Область применения показателей качества смазочных масел в зависимости от классификационных группировок приведена в табл. 3. Т а б л и ц а 3 Наименование показателя Область применения показателей качества масел Разработка и постановка продукции на производство Классификационные группировки масел Моторные Турбинные Трансмиссионные Индустриальные Масла различного назначения Универ саль ные Карбю ратор ные Дизель ные Газо турбин ные Турбин ные общего назна чения Для механи ческих передач Для гидро механи ческих передач Для гидро стати ческих передач Общего назна чения Прибор ные Для прокат ных стан ков Комп рессор ные Цилин дро вые Холо диль ные Изоля цион ные 1.1. Показатели смазывающей способности 1.1.1. Показатель износа + + + + + + + + + + + + + + - 1.1.2. Критическая нагрузка заедания + + + + + + + + - - - + + - - 1.1.3. Нагрузка сваривания + + + - - + + + - - - - - - - 1.1.4. Индекс задира + + + - - + + + - - - - + - - 1.1.5. Массовая доля активных элементов противоизносных и противозадирных присадок + + + + + + + + + + + - + - - 1.1.6. Износ на установке + ± + - - - - - - - - + - + - 1.1.7. Смазывающая способность на редукторной установке Ш-3 - - - + - - - - - - - - - - - 1.1.8. Противопиттинговая способность на установке УСМ-1 - - - + + + + - - - - - - - - 1.1.9. Противопиттинговая способность на установке СКТ-НАМИ + + ± - - - - - - - - - - - - 1.1.10. Износ дисков трения - - - - - - + - - - - - - - - 1.1.11. Нагрузка при задире на установке IAE - - - - - + + - - - - - - - - 1.2. Физико-химические показатели 1.2.1. Кинематическая вязкость + + + + + + + + + + + - + + + 1.2.2. Динамическая вязкость при отрицательных температурах + + + - - + + + - - - - - - - 1.2.3. Индекс вязкости + + + ± + - + + - + - + + + - 1.3. Коррозионная и защитная способность масел 1.3.1. Защитная способность масла в условиях периодической конденсации влаги + + + ± + + + + + + + - + - ± 1.3.2. Защитная способность масла в среде электролита + + + ± + + + + - + - - - - + 1.3.3. Защитная способность масла в среде HBr + + + ± + + + + - + - - - - + 1.3.4. Защитная способность масла в дистилированной воде + + + ± + - - - + + + + + - + 1.3.5. Коррозионная активность масла в приборе ДК-НАМИ + + + - - - - - - - - + - - - 1.3.6. Коррозионная активность масла в двигателе ЯАЗ-204 или Pitter W-1,или ИКМ-1 + ± + - - - - - - - - - - - - 1.3.7. Кислотное число + + + - + ± ± ± + + + + + + - 1.3.8. Коррозионные потери металлов + + + + + + + + - + + + + + + 1.4. Показатели склонности к отложениям 1.4.1. Термоокислительная стабильность - - - + + + + + + + + + - - - 1.4.2. Индукционный период осадкообразования + + + - - - - - - - - ± - - - 1.4.3. Количество отложений на установке НАМИ-1 + + + - - - - - - - - - - - - 1.4.4. Коксуемость ± ± ± + + - - - - - - + - - - 1.4.5. Моющий потенциал + + + - - - - - - - - - - - - 1.4.6. Щелочное число + + + ± ± - - - - - - - - - - 1.4.7. Зольность + + + + + ± ± ± + + - + + + - 1.4.8. Моющая способность на установке ПЗВ, УИМ-6 НАТИ, ИМ-1,ОД-9 + + + - - - - - - - - - - - - 1.4.9. Уровень нагарообразования по методу ВНИИ Компрессормаш - - - - - - - - - - - + - - - 1.4.10. Количество высокотемпературных отложений на приборе "наклонная плита", УКМ-1 ± - ± + + - - - - - - - - - - 1.5. Показатели прокачиваемости 1.5.1. Массовая доля механических примесей + + + + + + + + + + + + + + + 1.5.2. Массовая доля воды + + + + + + + + + + + + + + + 1.5.3. Степень чистоты + + + + + - - - - + - - + - + 1.5.4. Вспениваемость + + + + + + + + - + - - - - - 1.5.5. Плотность + + + + + + + + ± + + + + + + 1.5.6. Температура застывания + + + + + + + + + + + + + + + 1.6. Показатели испаряемости 1.6.1. Потери от испарения + + + + + - - - - + - - - - - 1.6.2. Фракционный состав - - - + + + - - - - - - - - - 1.7. Показатели совместимости 1.7.1. Число деэмульсации ± ± ± - + - - - - - - - + - - 1.7.2. Изменение массы, объема и предела прочности резины ± ± ± + + + + + - + - - - - + 1.7.3. Совместимость с маслами + + + + + + + + + + + + + + + 1.8. Электроизоляционная способность масел - - - ± - - - - - - - - - - + 2.1. Стабильность состава + + + + + + + + + + + + + + + 2.2. Гигроскопичность - - - + + - - - - - - - - - - 2.3. Температура помутнения в смеси с хладагентами - - - - - - - - - - - - - + - 2.4. Взаимная растворяемость с хладагентами - - - - - - - - - - - - - - - 2.5. Средний срок сохраняемости + + + + + + + + + + - + + + + 2.6. Гидролитическая стабильность - - - + + - - - - - - - - - - 2.7. Стабильность вязкости + + + + + + + + - - - - - - - 2.8. Цвет + + + + + + + + + + - + - + + 3.1. Показатели токсичности 3.1.1. Предельно допустимая концентрация паров масла в воздухе + + + + + + + + + + + + + + + 3.1.2. Класс токсичности + + + + + + + + + + + + + + + 4.1. Температура вспышки + + + + + + + + + + + + + + + 4.2. Температура самовоспламенения + + + + + + + + + + + + + + + Продолжение таблицы 3 Наименование показателя Область применения показателей качества масел Нормативно-техническая документация Классификационные группировки масел Моторные Турбинные Трансмиссионные Индустриальные Масла различного назначения Универ саль ные Карбю ратор ные Дизель ные Газо турбин ные Турбин ные общего назна чения Для механи ческих передач Для гидро механи ческих передач Для гидро стати ческих передач Общего назна чения Прибор ные Для прокат ных стан ков Комп рессор ные Цилин дро вые Холо диль ные Изоля цион ные 1.1. Показатели смазывающей способности 1.1.1. Показатель износа - - - + - + + + - - - - - - - 1.1.2. Критическая нагрузка заедания - - - + - + - - - - - - - - - 1.1.3. Нагрузка сваривания - - - - - - - - - - - - - - - 1.1.4. Индекс задира - - - - - + - - - - - - - - - 1.1.5. Массовая доля активных элементов противоизносных и противозадирных присадок + + + - - ± ± ± - - - - - - - 1.1.6. Износ на установке ± ± ± - + - - - - - - - - - - 1.1.7. Смазывающая способность на редукторной установке Ш-3 - - - - - - - - - - - - - - - 1.1.8. Противопиттинговая способность на установке УСМ-1 - - - - - - - - - - - - - - - 1.1.9. Противопиттинговая способность на установке СКТ-НАМИ - - - - - - - - - - - - - - - 1.1.10. Износ дисков трения - - - - - - - - - - - - - - - 1.1.11. Нагрузка при задире на установке IAE - - - - - - - - - - - - - - - 1.2. Физико-химические показатели 1.2.1. Кинематическая вязкость + + + + + + + + + + + + + + + 1.2.2. Динамическая вязкость при отрицательных температурах + + + - - + + + - - - - - - - 1.2.3. Индекс вязкости + + + - - + + + - - - - - - - 1.3. Коррозионная и защитная способность масел 1.3.1. Защитная способность масла в условиях периодической конденсации влаги ± ± - - - - - - - - - - - - - 1.3.2. Защитная способность масла в среде электролита - - - - - - - - - - - - - - - 1.3.3. Защитная способность масла в среде HBr - - - - - - - - - - - - - - - 1.3.4. Защитная способность масла в дистилированной воде - - - - - - - - - - - - - - - 1.3.5. Коррозионная активность масла в приборе ДК-НАМИ + + + - - - - - - - - ± - - - 1.3.6. Коррозионная активность масла в двигателе ЯАЗ-204 или Pitter W-1,или ИКМ-1 + ± + - - - - - - - - - - - - 1.3.7. Кислотное число + + + + + ± ± ± + + + + + + + 1.3.8. Коррозионные потери металлов + + + - - + + + - - + ± - + + 1.4. Показатели склонности к отложениям 1.4.1. Термоокислительная стабильность - - - + + + + + - + - + - - - 1.4.2. Индукционный период осадкообразования + + + - - - - - - - - - - - - 1.4.3. Количество отложений на установке НАМИ-1 + + + - - - - - - - - - - - - 1.4.4. Коксуемость ± ± ± + + - - - - - - + - - - 1.4.5. Моющий потенциал ± ± ± - - - - - - - - - - - - 1.4.6. Щелочное число + + + ± ± - - - - - - ± - - - 1.4.7. Зольность + + + ± ± ± ± ± + + - ± + ± - 1.4.8. Моющая способность на установке ПЗВ, УИМ-6 НАТИ, ИМ-1,ОД-9 + + + - - - - - - - - - - - - 1.4.9. Уровень нагарообразования по методу ВНИИ Компрессормаш - - - - - - - - - - - - - - - 1.4.10. Количество высокотемпературных отложений на приборе "наклонная плита", УКМ-1 - - - - - - - - - - - - - - - 1.5. Показатели прокачиваемости 1.5.1. Массовая доля механических примесей + + + + + + + + + + + + + + + 1.5.2. Массовая доля воды + + + + + + + + + + + + + + + 1.5.3. Степень чистоты ± ± ± - - - - - - - - - - - - 1.5.4. Вспениваемость ± ± ± - - ± ± ± - - - - - - - 1.5.5. Плотность + + + + + ± ± ± + + + ± ± ± ± 1.5.6. Температура застывания + + + + + + + + + + + + + + + 1.6. Показатели испаряемости 1.6.1. Потери от испарения - - - - - - - - - - - - - - - 1.6.2. Фракционный состав - - - - - - - - - - - - - - - 1.7. Показатели совместимости 1.7.1. Число деэмульсации - - - - + - - - - - - - - - - 1.7.2. Изменение массы, объема и предела прочности резины - - - - - + + + - - - - - - - 1.7.3. Совместимость с маслами ± ± ± - - - - - - - - - - - - 1.8. Электроизоляционная способность масел - - - - - - - - - - - - - - - 2.1. Стабильность состава ± ± ± - - - - - - - - - - - - 2.2. Гигроскопичность - - - - - - - - - - - - - - - 2.3. Температура помутнения в смеси с хладагентами - - - - - - - - - - - - - - - 2.4. Взаимная растворяемость с хладагентами - - - - - - - - - - - - - ± - 2.5. Средний срок сохраняемости - - - - - - - - - - - - - - - 2.6. Гидролитическая стабильность - - - - - - - - - - - - - - - 2.7. Стабильность вязкости - - - - - - - - - - - - - - - 2.8. Цвет + + + + + + + + + + - + - + + 3.1. Показатели токсичности 3.1.1. Предельно допустимая концентрация паров масла в воздухе - - - - - - - - - - - - - - - 3.1.2. Класс токсичности - - - - - - - - - - - - - - - 4.1. Температура вспышки + + + + + + + + + + + + + + + 4.2. Температура самовоспламенения - - - - - - - - - - - - - - - П р и м е ч а н и я: 1. Знак "+" означает, что данный показатель применяется, знак "-" - показатель не применяется, знак "±" - показатель применяется только для отдельных марок масел. 2. Порядок и периодичность контроля показателей качества при производстве масел устанавливается в нормативно-технической документации на конкретные марки масел. 3. Аттестация по высшей категории качества масел производится в соответствии с показателями качества, заложенными в нормативно-техническую документацию для продукции высшей категории качества с учетом классификации масел. 4. В нормативно-техническую документацию на отдельные марки масел в зависимости от технологии их изготовления и особенностей применения могут быть включены показатели, не предусмотренные настоящим стандартом, согласованные в установленном порядке. 5. Тип установки по п. 1.1.6 указывается в нормативно-технической документации на конкретный вид продукции. По материалам издания "Нефтепродукты. МАСЛА. Технические условия. Издание официальное." Москва, ИПК Издательство стандартов, 2002 г.