# ГОСТ 32-74. Масла турбинные [12.04.12]

Группа Б23 М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т МАСЛА ТУРБИННЫЕ Технические условия Turbine oils. Specifications ГОСТ 32-74 ОКП 02 5371 0100 Дата введения 01.01.75 Настоящий стандарт распространяется на турбинные масла кислотно-земельной очистки, применяемые для смазывания подшипников и вспомогательных механизмов турбоагрегатов (паровых и газовых турбин, турбокомпрессорных машин, гидротурбин), а также для работы в системах регулирования этих машин в качестве гидравлической жидкости. Стандарт не распространяется на турбинные масла с присадками. (Измененная редакция, Изм. № 3). Раздел 1. (Исключен, Изм. № 2). 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 2.1а. В зависимости от вязкости и применения устанавливаются следующие марки турбинных масел; Т22; Т30; Т46; Т57. Коды ОКП для марок: Т22 - ОКП 02 5371 0101, Т30 - ОКП 02 5371 0102, Т46 - ОКП 02 5371 0103, Т57 - ОКП 02 5371 0104. (Измененная редакция, Изм. № 3). 2.1. Турбинные масла должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке. 2.2. По физико-химическим показателям турбинные масла должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице. Т а б л и ц а 1а Наименование показателя Норма для марки Метод испытания Т22 Т30 Т46 Т57 1. Вязкость кинематическая при 50 °С, сСт 20-23 28-32 44-48 55-59 По ГОСТ 33 2. Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более 0,02 0,02 0,02 0,05 По ГОСТ 5985 3. Стабильность против окисления: По ГОСТ 981 а) осадок после окисления, %, не более 0,10 0,10 0,10 - б) кислотное число после окисления, мг КОН на 1 г масла, не более 0,35 0,35 0,35 - 4. Зольность, %, не более 0,005 0,005 0,010 0,030 По ГОСТ 1461 5. Число деэмульсации, мин, не более 5 5 5 5 По ГОСТ 12068 6. Содержание водорастворимых кислот и щелочей Отсутствие По ГОСТ 6307 7. Содержание механических примесей >> По ГОСТ 6370 8. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже 180 180 195 195 По ГОСТ 4333 9. Температура застывания, °С, не выше Минус 15 Минус 10 Минус 10 - По ГОСТ 20287 10. Натровая проба в кювете 10 мм, не более 2,0 2,0 2,0 2,0 По ГОСТ 19296 11. Прозрачность при 0 °С Прозрачно По п. 4.2 12. Индекс вязкости, не менее 70 65 60 70 По ГОСТ 25371 13. Испытание на коррозию медных пластинок, 3 ч, 100 °С Выдерживает По ГОСТ 2917 с дополнением по п. 4.3 настоящего стандарта 14. Цвет в единицах ЦНТ, не более 2,0 2,5 3,0 4,5 По ГОСТ 20284 15. Плотность при 20 °С, г/см3, не более 0,9000 0,9000 0,9050 0,900 По ГОСТ 3900 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3). 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 3.1. Турбинные масла принимают партиями. Партией считают любое количество масла, изготовленного в ходе технологического процесса, однородного по показателям качества, сопровождаемого одним документом о качестве. (Измененная редакция, Изм. № 3). 3.2. Объем выборок - по ГОСТ 2517. 3.3. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания вновь отобранной пробы, взятой из той же выборки. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию. (Измененная редакция, Изм. № 3). 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 4.1. Пробы турбинных масел отбирают по ГОСТ 2517. Для объединенной пробы берут 2,5 дм3 масла каждой марки. (Измененная редакция, Изм. № 2). 4.2. Масло, налитое в стеклянную пробирку диаметром 30-40 мм, охлажденное до О °С, должно быть прозрачным. 4.3. Турбинные масла испытываются на коррозию на пластинках из меди марки М2К по ГОСТ 859. (Измененная редакция, Изм. № 2). 5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение - по ГОСТ 1510 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие турбинных масел требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения и транспортирования, предусмотренных ГОСТ 1510. (Измененная редакция, Изм. № 2). 6.2. Гарантийный срок хранения турбинных масел - пять лет со дня изготовления. 6.3. (Исключен, Изм. № 2) 7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 7.1. По степени воздействия на организм человека турбинные масла относятся к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007 с предельно допустимой концентрацией паров углеводородов в воздухе рабочей зоны 300 мг/м3 и к 3-му классу опасности с предельно допустимой концентрацией масляного тумана 5 мг/м3. 7.2. Масла представляют собой горячие жидкости с температурой вспышки не ниже 180 °С. 7.3. При попадании масел на кожу и слизистую оболочку глаз необходимо обильно промыть кожу теплой мыльной водой, слизистую оболочку глаз теплой водой. При загорании турбинных масел используют распыленную воду, пену; при объемном тушении - углекислый газ, состав СЖБ, состав 3,5, пар. При работе с маслами применяют индивидуальные средства защиты согласно типовым нормам, утвержденным в установленном порядке. Разд. 7. (Измененная редакция, Изм. № 3). ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.03.74 № 663 3. ВЗАМЕН ГОСТ 32-53 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта, раздела ГОСТ 12.1.007-76 Раздел 7 ГОСТ 33-2000 2.2 ГОСТ 859-2001 4.3 ГОСТ 981-75 2.2 ГОСТ 1461-75 2.2 ГОСТ 1510-84 5.1; 6.1 ГОСТ 2517-85 3.2; 4.1 ГОСТ 2917-76 2.2 ГОСТ 3900-85 2.2 ГОСТ 4333-87 2.2 ГОСТ 5985-79 2.2 ГОСТ 6307-75 2.2 ГОСТ 6370-83 2.2 ГОСТ 12068-66 2.2 ГОСТ 19296-73 2.2 ГОСТ 20284-74 2.2 ГОСТ 20287-91 2.2 ГОСТ 25371-97 2.2 5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 09.09.92 № 1144 6. ИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в ноябре 1976 г., июле 1984 г., июне 1989 г. (ИУС 12-76, 11-84, 8-89) По материалам издания "Нефтепродукты. МАСЛА. Технические условия. Издание официальное." Москва, ИПК Издательство стандартов, 2002 г.